

**AYDIN İLİ**

**KUYUCAK BELEDİYESİ**

**KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1- Beton Parke Taşının özellikleri aşağıya çıkartılmıştır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BOYUTLAR (cm) | | | |
| Cinsi | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik |
| Kilit (kelebek) Beton Parke Taşı Gri Normal Renk | 16,00 | 20,00 | 8,00 |

 Parke taşlarının yüzey tabakası kalınlığı üreticinin gösterdiği alan üzerinde 4 mm’ den daha az olmamalı, gövde betonuna ayrılmayacak şekilde yapışmalıdır. Üretim sırasında yapılan dolgu, yüzey tabakası olarak düşünülmemelidir. Kullanma yüzü, beton parke taşının döşendiğinde üste gelecek olan ve aşınmaya maruz kalan yüzüdür.

TS 2824 EN 1338 standartlarına göre karakteristik yarmada çekme dayanımı ortalama 3,6 mPA, yüzey aşınmasında direnç 20 cm³/50cm²

Beton Parke Taşlarının yüzeylerinde çatlak, pullama veya soyulma gibi bozukluklar görülmemelidir. Donma ve çözücü tuzlara karşı dirençli olmalıdır. Su emme oranı maksimum %5 oranında olacaktır. Beton Parke Taşlarının 400 dozlu betondan imal edilecek ve bünyesinde mıcır bulundurulacaktır.

Beton Parke Taşların Nakliyesi; maximum 25 km lik mesafeye kadar(Kuyucak Belediye binası ile yüklenici firma taş yükleme tesisi arası ) idare tarafından yapılacak olup , araçları yüklenmesi yüklenici firmaya aittir.

Kuyucak Belediyesi (5Eylül Mah.İnönü Cad.No:1 KUYUCAK/AYDIN) ile yüklenici firmanın ihale konusu mallarını ürettiği şantiye arası 25 km ‘ den fazla ise nakliyeler, yükleme ve boşaltım yükleniciye aittir.

 Malzeme sevkiyatı irsaliye ile olup, sevkiyatlarda; fişlerinin 2. nüshası hakediş döneminde yükleniciden istenecek, idare yetkilisinin imzası bulunmayan irsaliye alınmayacaktır.

Aralarında ölçü farkı olmamalıdır. Standartlara ve ebadına uymayan malzemeye ücret ödenmeyecektir.

Teslimat süresi 150 takvim günüdür.

Sözleşme imzalanmasına müteakip idarenin (belediyenin) talebi doğrultusunda peyder pey alım yapılacaktır.

Yüklenici sözleşme imzalanmasına müteakip belediyenin talebini karşılayabilecek şekilde ihale konusu malı hazır bulundurulacaktır. Aksi takdirde belediye yükleniciyi 1 kereye mahsus yazılı ihtarda bulunup sonrasında cezai işlem uygulayacaktır.

Ödemeler aylık yada 2 aylık hakkediş düzenlemesine müteakip yapılacaktır.

İdare her hakkediş öncesi gerekli deney ve labarotavur analizlerini idarenin tesbit ettiği firmalarda masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere istediği kadar yaptırabilir.

23.09.2020

İlker METE Turgut DEĞİRMENCİ

İnşaat Teknikeri Fen İşleri Müdür V.