
**GENEL ŞARTLAR**

TS 13735 ( Çöp kovaları için Kurallar) belgesi ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

**Küllüklü Metal Çöp Kutusu Teknik Şartnamesi**

****

* Ayak iskeleti, L şeklinde bükülmüş 30x50x2 mm dikdörtgen profilden imal olacaktır.
* İki ayak arasındaki bağlantı 20x40x2 mm profilden imal olacaktır.
* Zemin bağlantısı 10x70 mm lama demirinden imal edilmiş, ara bağlantı olarak da 5x40 mm silme demiri kullanılmış olacaktır.
* Kova 0,8 mm DKP sacdan lazer kesim yöntemi ile imal edilecektir.
* Punta kaynak yöntemi ile birleştirilecektir.
* Tüm civata ve somunlar, paslanmaya karşı dayanıklı galvaniz kaplamalı olacaktır.
* Boya öncesi metal aksamlara aşağıdaki şekilde demir fosfat prosesi uygulanacaktır:
* CLEANOL R40 kimyasalı ile 70-90°C sıcaklıkta 15 dk. yağ alma işlemi
* İki defa durulama
* PHORYL 1080 kimyasalı ile 50-60°C sıcaklıkta 8 dk. Demir fosfat kaplama işlemi
* Durulama
* PHORYL PAS 15 Kimyasalı 20-60°C sıcaklıkta 2 dk. Pasivasyon işlemi
* Son aşamada ise max 120°C sıcaklıkta kurutma işlemi uygulanacak.
* Metal aksamlar, doğa şartlarına karşı dayanıklı elektrostatik toz boya sistemiyle boyanıp fırınlanarak boya işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.