
**Metal Ayaklı Emprenyeli Ahsap Piknik Takımı**



* Ürün ana karkası 40x40x2mm kutu profilden elde edilir.
* Ürün ahşap bağlantı parçaları 5 mm siyah sacdan lazer kesim yöntemi ile elde edilir.
* Ürün ahşap kısmı 4x9 cm’lik 1. Sınıf çam malzemeden elde edilir.
* Ahşaplara Tanalith-E maddesi ile 12 atmosferlik hidrolik basınç uygulamasıyla vakum sistemli emprenye işlemi uygulanacaktır.
* Boya öncesi metal aksamlara aşağıdaki şekilde demir fosfat prosesi uygulanacaktır:
* CLEANOL R40 kimyasalı ile 70-90°C sıcaklıkta 15 dk. yağ alma işlemi
* İki defa durulama
* PHORYL 1080 kimyasalı ile 50-60°C sıcaklıkta 8 dk. Demir fosfat kaplama işlemi
* Durulama
* PHORYL PAS 15 Kimyasalı 20-60°C sıcaklıkta 2 dk. Pasivasyon işlemi
* Son aşamada ise max 120°C sıcaklıkta kurutma işlemi uygulanacak.
* Metal aksamlar, doğa şartlarına karşı dayanıklı elektrostatik toz boya sistemiyle boyanıp fırınlanarak boya işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.