###### YANGIN BATTANİYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **KONU**

Bu Teknik Şartname, Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan “Yangın battaniyesi” satın alınmasında kullanılacaktır.

1. **GENEL HUSUSLAR**

2.1. İstekli bu şartnamenin 1.maddesinde belirtilen malzemenin tamamına teklif verebilecektir.

2.2. İdare gerek gördüğü takdirde satın alınacak malzemeleri TSE veya benzeri resmi kurum ve kuruluşlara test masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere şartnamede belirtilen değerleri karşılayıp karşılamadığını test ettirilebilecektir.

2.3. Yüklenici malzemelerin teslimi anında malzemelerle ilgili bağımsız kuruluşlardan (laboratuarlarda) alınmış, istenilen standarda ve /veya CE şanlarına uygun olduklarını belirten sertifikaları da verecektir.

2.4. İstekli, teklif edeceği kalem veya kalemler için, teklif edeceği malzemeden birer takım numuneyi teklif ile birlikte verecektir.

2.5. Yüklenici, malzemelerin teslimi anında, teslim edilecek örnek numune ile birlikte Türkçe kullanım klavuzu verilecektir.

1. **TEKNİK ÖZELLİKLER**

3.1 Yangın battaniyesi bukle dokulu cam elyaf malzemeden yapılmış olacaktır.

3.2 Kumaşın ağırlığı 400-450 g/m2 olacaktır.

3.3 Battaniyenin boyutları 150x200 cm ölçülerinde olacaktır.

3.4 Battaniyenin kenarları yüksek sıcaklığa dayanıklı, PTFE kaplı cam elyaf iplikle dikilmiş olacaktır.

3.5 Battaniyenin iki adet tutma cebi olacaktır.

3.6 Tutma cebi gri renkli cam elyaf kumaştan yapılmış olacaktır.

3.7 Tutma cepleri 100 cm’lik (kısa) kenara dikilmiş olacaktır.

3.8 Yangın battaniyesi TS EN 1869 sertifikalı olacaktır.

3.9 Yangın battaniyesi özel taşıma çantası içinde verilecektir.

3.10 Taşıma çantasının üzerinde şu ifadeler yer alacaktır:

✓ Battaniyenin TS EN 1869’a uygun olduğu

✓ Battaniyenin ölçüleri

✓ Büyük harflerle “YANGIN BATTANİYESİ” ifadesi

**4 - GARANTİ**

Malzemeler üretim, dikiş ve benzeri hatalara karşı kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl garantili olacaktır.

İş bu teknik şartname 2 sayfa olup 4 ana maddeden ibarettir