TEKNİK ŞARTNAME

Kullanılacak Malzemelerin Özellikleri:

1-Kilitli Beton Parke Taşı:

| BOYUTLAR (cm)(tolerans ±5mm) |  |  |  |  | Adet / m ² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cinsi | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik |  |  |
| Kilitli Beton Parke Taşı | 16.00 | 20.00 | 8.00 | 36 |  |

Parke taşlarının yüzey tabakası kalınlığı üreticinin gösterdiği alan üzerinde 5 mm’ den daha az olmamalı, gövde betonuna ayrılmayacak şekilde yapışmalıdır. Üretim sırasında yapılan dolgu, yüzey tabakası olarak düşünülmemelidir. Kullanma yüzü, beton parke taşının döşendiğinde üste gelecek olan ve aşınmaya maruz kalan yüzüdür.

TS 2824 EN 1338 standartlarına göre karakteristik yarmada çekme dayanımı ortalama 3,6 mPA, yüzey aşınmasında direnç 20 cm³/50cm² olacaktır. 2000 m² de bir malzemelerden numune alınarak test ve deneyler yapılacaktır.

Prefabrik Kilitli Beton Parke Taşlarının yüzeylerinde çatlak, pullama veya soyulma gibi bozukluklar görülmemelidir. Donma ve çözücü tuzlara karşı dirençli olmalıdır. Su emme oranı maksimum %5 oranında olacaktır. Prefabrik Kilitli Beton Parke Taşlarının 400 dozlu betondan imal edilecek ve bünyesinde mıcır bulundurulacaktır.

2- Granit-Bazalt Dokulu Beton Parke Taşı:

| BOYUTLAR (cm)(tolerans ±2mm) |  |  |  |  | Adet / m ² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cinsi | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik |  |  |
| Granit-Bazalt Dokulu Beton Parke Taşı- tip 1 | 30.00 | 18.00 | 8.00 | Set 27 ad. |  |
| Granit-Bazalt Dokulu Beton Parke Taşı -tip 2 | 24.00 | 18.00 | 8.00 |  |  |
| Granit-Bazalt Dokulu Beton Parke Taşı - tip 3 | 18.00 | 18.00 | 8.00 |  |  |
| Granit-Bazalt Dokulu Beton Parke Taşı - tip 4 | 18.00 | 12.00 | 8.00 |  |  |

Çeşitli ebatlardaki granit-bazalt dokulu parke taşları çift baskılı olacaktır. Alt temel tabakası kalınlığı maksimum 7 cm olup malzeme karışım oranı; 7-15 mm kırma taş %25, 2-9 mm kırma taş %25, 0-5 mm kırma taş %40 ve 0-3mm doğal kum %10 oranında olacaktır.

Üst aşınma tabakası kalınlığı maksimum 1 cm olup malzeme karışım oranı 2-4 mm granit %40, 2-4 mm bazalt %40 ve 0 mm granit tozu %20 oranında olacaktır.

Taşlar PÇ 42,5 R çimento ile üretilmeli ve 400 dozajlı olmalıdır. Ürünler boyalı istenildiği takdirde üst aşınma tabakası renk atmayan demir oksit toz boya kullanılarak, istenilen renk ve tonlarda olacaktır.

TS 2824 EN 1338 standartlarına göre karakteristik yarmada çekme dayanımı ortalama 3,6 mPA, yüzey aşınmasında direnç 20 cm³/50cm² olacaktır. Her setten numune alınarak test ve deneyler yapılacaktır.

3- Klasik (Dikdörtgen) Beton Parke Taşı:

| BOYUTLAR (cm)(tolerans ±5mm) |  |  |  |  | Adet / m ² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cinsi | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik |  |  |
| Klasik (Dikdörtgen) Beton Parke Taşı | 10.00 | 20.00 | 8.00 | 50 |  |

Parke taşlarının yüzey tabakası kalınlığı üreticinin gösterdiği alan üzerinde 5 mm’ den daha az olmamalı, gövde betonuna ayrılmayacak şekilde yapışmalıdır. Üretim sırasında yapılan dolgu, yüzey tabakası olarak düşünülmemelidir. Kullanma yüzü, beton parke taşının döşendiğinde üste gelecek olan ve aşınmaya maruz kalan yüzüdür.

TS 2824 EN 1338 standartlarına göre karakteristik yarmada çekme dayanımı ortalama 3,6 mPA, yüzey aşınmasında direnç 20 cm³/50cm² olacaktır. Her paletten numune alınarak test ve deneyler yapılacaktır.

Klasik (Dikdörtgen) Beton Parke Taşlarının yüzeylerinde çatlak, pullama veya soyulma gibi bozukluklar görülmemelidir. Donma ve çözücü tuzlara karşı dirençli olmalıdır. Su emme oranı maksimum %5 oranında olacaktır. Klasik (Dikdörtgen) Parke Taşlarının 400 dozlu betondan imal edilecek ve bünyesinde mıcır bulundurulacaktır.

4- Oluk Taşı 20x20:

| BOYUTLAR (cm)(tolerans ±5mm) |  |  |  |  | Adet / m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cinsi | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik |  |  |
| Oluk Taşı | 20.00 | 20.00 | 8.00 | 5 |  |

Oluk taşlarının yüzey tabakası kalınlığı üreticinin gösterdiği alan üzerinde 5 mm’ den daha az olmamalı, gövde betonuna ayrılmayacak şekilde yapışmalıdır. Üretim sırasında yapılan dolgu, yüzey tabakası olarak düşünülmemelidir. Kullanma yüzü, oluk taşının döşendiğinde üste gelecek olan ve aşınmaya maruz kalan yüzüdür.

TS 2824 EN 1338 standartlarına göre karakteristik yarmada çekme dayanımı ortalama 3,6 mPA, yüzey aşınmasında direnç 20 cm³/50cm² olacaktır. Her paletten numune alınarak test ve deneyler yapılacaktır.

Oluk Taşlarının yüzeylerinde çatlak, pullama veya soyulma gibi bozukluklar görülmemelidir. Donma ve çözücü tuzlara karşı dirençli olmalıdır. Su emme oranı maksimum %5 oranında olacaktır. Oluk Taşlarının 400 dozlu betondan imal edilecek ve bünyesinde mıcır bulundurulacaktır.

İdare gerektirdiği takdirde oluk taşının ebatların değişiklik yapabilir.

5- Çeşitli Ebatlarda Beton Parke Taşı:

| BOYUTLAR (cm)(tolerans ±2mm) |  |  |  |  | Adet / m ² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cinsi | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik |  |  |
| Beton Parke Taşı- tip 1 | 30.00 | 18.00 | 8.00 | Set 27 ad. |  |
| Beton Parke Taşı -tip 2 | 24.00 | 18.00 | 8.00 |  |  |
| Beton Parke Taşı - tip 3 | 18.00 | 18.00 | 8.00 |  |  |
| Beton Parke Taşı - tip 4 | 18.00 | 12.00 | 8.00 |  |  |

Parke taşlarının yüzey tabakası kalınlığı üreticinin gösterdiği alan üzerinde 5 mm’ den daha az olmamalı, gövde betonuna ayrılmayacak şekilde yapışmalıdır. Üretim sırasında yapılan dolgu, yüzey tabakası olarak düşünülmemelidir. Kullanma yüzü, beton parke taşının döşendiğinde üste gelecek olan ve aşınmaya maruz kalan yüzüdür.

TS 2824 EN 1338 standartlarına göre karakteristik yarmada çekme dayanımı ortalama 3,6 mPA, yüzey aşınmasında direnç 20 cm³/50cm² olacaktır. Her setten numune alınarak test ve deneyler yapılacaktır.

Beton Parke Taşlarının yüzeylerinde çatlak, pullama veya soyulma gibi bozukluklar görülmemelidir. Donma ve çözücü tuzlara karşı dirençli olmalıdır. Su emme oranı maksimum %5 oranında olacaktır. Beton Parke Taşlarının 400 dozlu betondan imal edilecek ve bünyesinde mıcır bulundurulacaktır.

6- Küp Taşı 10x10:

| BOYUTLAR (cm)(tolerans ±5mm) |  |  |  |  | Adet / m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cinsi | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik |  |  |
| Küp Taşı | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 100 |  |

Küp taşlarının yüzey tabakası kalınlığı üreticinin gösterdiği alan üzerinde 5 mm’ den daha az olmamalı, gövde betonuna ayrılmayacak şekilde yapışmalıdır. Üretim sırasında yapılan dolgu, yüzey tabakası olarak düşünülmemelidir. Kullanma yüzü, Küp taşının döşendiğinde üste gelecek olan ve aşınmaya maruz kalan yüzüdür.

TS 2824 EN 1338 standartlarına göre karakteristik yarmada çekme dayanımı ortalama 3,6 mPA, yüzey aşınmasında direnç 20 cm³/50cm² olacaktır. Her paletten numune alınarak test ve deneyler yapılacaktır.

Küp Taşlarının yüzeylerinde çatlak, pullama veya soyulma gibi bozukluklar görülmemelidir. Donma ve çözücü tuzlara karşı dirençli olmalıdır. Su emme oranı maksimum %5 oranında olacaktır. küp Taşlarının 400 dozlu betondan imal edilecek ve bünyesinde mıcır bulundurulacaktır.

7- Beton Bordür (kumlamalı) 50x20:

Beton bordür taşları TSE belgeli olacaktır.( ilgili Türk standardı TS 436 EN 1340 ) Beton bordür taşı boyut toleransları ≤1,5 ( mm ) uzunluk ve genişlik ± 1,5 ( mm ), kalınlık ± 1,5(mm). Beton bordür taşları karakteristik eğilme dayanımı 50*20*10 için 3,5 mpa en küçük eğilme dayanımı 2,8 mpa olmalıdır. Bordür taşları donma ve çözülme etkilerine, ıslanma – kuruma etkilerine, yağmur ve kar sularının tahrip edici etkilerine karşı dayanıklı olup TS 436 EN 1340 da tarif edilen deney uygulanarak sınıf gösterimi ( B ) sınıfı olmalıdır. Beton bordür taşının imalatında kullanılan çimento CEM I 42,5 R (PORTLAND çimento) olacaktır. Beton yapımında kullanılacak karışım suyu TS EN 1008’ e uygun olmalıdır. Renkli beton bordur taşı imalatında kullanılacak pigmentler TS EN 12878’e uygun demir oksit boya olmalıdır. Renk pigmentleri homojen olarak ürün harcına dağıtılmış olması gerekmektedir. Çiçeklenmeye neden olmamalıdır. Beton bordür taşları imalatında hiper akışkanlaştırıcı polikarbosilat katkı kullanılacaktır. Beton bordür taşının su emme oranı ≤ % 6 ( ortalama ) olmalıdır.

Beton bordür taşı yüzey dokusu kumlamalı ve boşluksuz olacaktır.

8-Görme engelli taşı (yön taşı (düz kanallı) ve uyarı taşı (noktalı) olarak) :

| BOYUTLAR (cm)(tolerans ±5mm) |  |  |  |  | Adet / m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cinsi | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik |  |  |
| Görme engelli taşı | 40.00 | 40.00 | 4.00 | 6 |  |

Görme engelli taşı yüzeyindeki çıkıntılar sayesinde görme engelli yayaların yönlerini güven içinde tayin etmelerine yardımcı olan zemin döşeme ürünüdür.

Dış mekan görme engelli (hissedilebilir yüzeyli) terrazo karo döşeme kaplama malzemesi, dış mekanlardaki engelli terrazzo karo (hissedilebilir yüzeyli) döşeme kaplamasına ait gerekli malzemelerin ürün tarifleri, kalitesi, montajı, uygulanmasını kapsar. Hissedilebilir yüzey: görme özürlü bireyin dokunma duyusuna hitap ederek yönlendirilmesini sağlamak; engeller konusunda uyarmak için zeminde tasarlanmış kabartma dokulu yüzeylerdir. Dış mekanlarda kullanım için üretilen terrazzo karolar (sınıf 1 ) üst yüzey kuvars-silis agrega ve 0-3 mm arasındaki boyutlarda kırma mermer agregalarla, çimento bağlayıcılı olarak ,alt kısım 0-5 kırma mıcır ve çimento bağlayıcılı olarak pres-vibrasyon teknolojisi ile çift tabakalı olarak üretilmiş, güneş ışığında en az 2 yıl solmayacak demiroksit boyalar renklendirilmiş kaymaz yüzeyli olacaktır. Görme engelli taşı çizgisel kabartmalı, uyarı taşı ise dairesel kabartmalıdır.

İlgili standartlar; Bu şartnamede belirtilen ürünlerin kabul edilebilir ilgili standartlardan birisine uygun olması zorunludur. TS ISO 23599/T1/ görme özürlü veya az görenler için yardımcı mamuller –hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri /27.12.2012—TS 13536 / TS ISO 23599’un uygulamasına yönelik tamamlayıcı standard /27.12.2012. Kırılma yükü: 5 mpa sınıf 30 3T, kırılma dayanımı: 4,5 mpa/ sınıf 3 TT. Aşınma dayanımı: 20 mm / sınıf I F,  su emmesi %si : 4.00% , donma çözünme : 1% .

Görme engelli taşlarının uygulanacağı yüzey, her türlü yabancı maddeden arındırılarak temizlenmeli ve su ile nemlendirilmelidir. Döşeme sırasında kullanılacak harç malzemesinin 1 birim portland çimento, 4 birim kuru kum veya 0-5 mm kırma mıcırla suyun harmanlanması ile oluşmaktadır. Harcı koyacağınız alan Görme engelli taşı miktarına uygun olacak şekilde 15-20 dk içinde tüketilmelidir. Zemine yerleştireceğiniz harcı, çelik malanız ile aynı istikamette tarayarak boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilecektir. Bu boşluklar genellikle karoların köşe birleşim yerlerinde oluşur. Boşluklar kullanım sonrasında kırılmaya sebebiyet verebilir. Harç malzemesinin üzerine çimento ve suyla hazırlanmış şerbeti dökerek, Görme engelli taşını istenilen kota gelecek şekilde lastik çekiç ile hafifçe vurarak yerleştirilecektir. Montaj sonrası, harç yeterli dayanım ve dayanıklılığa erişinceye kadar zararlı etkenlere (sağanak halinde yağış, şiddetli rüzgar, aşırı soğuk-sıcak, zararlı kimyasal etkiler) karşı korunmalıdır.  Montaj sırasında su akış istikametlerine dikkat edilmeli; 3 metrelik bir mastar ile yüzey düzgünlüğü kontrol edildiğinde zemin ile mastar arasında maksimum 3 mm açıklığa izin verilmelidir. Montaj bitiminden sonra montaj harcının rutubetini atması için 2-4 gün arasında hava şartlarına göre beklenmelidir. Kaplama işlemi bitmiş zeminlerde, döşenen malzemenin derz boşlukları arasında bulunabilecek toz, talaş, inşaat çimento artıkları vb. ince bir çubuk kullanılarak temizlenmelidir. Döşemesi tamamlanmış Görme engelli taşının derz boşlukları için üzerine sıfır kum serilerek derz aralarının dolması gerekmektedir.

Görme engelli taşı 400x 400 mm genişlikte ve üzerinde en az 6 paralel çubuk bulunacaktır. Çubukların her kenarı pahlı olacaktır. Çubukların eksen aralıkları 65-75 mm arasında, çubuk düz sırt genişliği 20-25 mm (a), alt taban genişliği düz sırttan 10 mm (a+10mm) fazla olmalıdır. Çubukların düz sırt uzunluğu kesintisiz 360-370 mm. olmalıdır. Çubukların drenaj aralıkları 20-30 mm olmalıdır, derzler bu ölçüye dahildir. Uyarıcı yüzey 400x400 mm genişlikte olmalı ve üzerinde paralel dizilimli en az 7x7 kubbe bulunacaktır. Tüm uyarıcı yüzey kubbeleri paralel dizilimlidir. İki kubbe merkezi arasındaki uzaklık 55-65 mm olmalıdır. Derzler bu ölçüye dahildir. Üst çapı 15-18 mm (a); alt çapı üst çapının 10 mm (a+10mm) büyük olmalıdır. Kubbe merkezleri ile çubuk eksenleri aynı hizada olmalıdır. Çubukların ve kubbelerin yüksekliği 5-5.5 mm olmalıdır.

YAPIM ŞARTLARI:

BETON PARKE TAŞI DÖŞEMESİ YAPIM ŞARTLARI

Kaplama Elemanlarının Yerine Konulması:

- Kaplama elemanları düz bir yol yüzeyine latalar ve istikamet ipleriyle aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilerek dizilecektir.

- Yol üst yüzeyinin düzgünlüğünü sağlamak üzere iş esnasında karşılaşılacak olan yağmur suyu ızgarası, logar kapakları, menholler … vb yapıların yol profiline uyacak şekilde tamiratları yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Çakıl-kumlu yatak üzerine konularak yerleştirilen prefabrik elemanların yapımının tamamlanmasından itibaren 24 saat trafiğe kapalı tutulacaktır. Bu süre içerisinde yapılan imalatın üzerine kum serilerek tüm derzleri sıkı bir şekilde dolduracak şekilde süpürme işlemi yapılacaktır.

- Yerleştirilen elemanların kumlanması, harçlanması ve derzlerin sıkıştırılması bittikten sonra geriye dönük rutin temizlik işleri sözleşme süresi içerisinde yapılacaktır.

- Yapılan imalatlardan sonra oluşacak çökme ve bozulmaların tamiratı yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Parke taşın parke yol ile birleştiği noktalarda betonlama, sathi kaplama ve benzeri birleşimlerde yol yaması ile birleştirilecektir.

- Yol kazısından dolayı oluşacak olan su, elektrik, telefon vb. arızaların oluşması halinde tamiratı yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Parke yolu döşenen tüm sokaklarda kırmız renkli taşlar ile desen işlemleri yapılacaktır.

BETON KALDIRIM YAPIM ŞARTLARI:

1-Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması (ön kalıp) :

Sac malzemeden eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, yükleme-boşaltma yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Kalıp malzemesi İdare tarafından verilecektir. (Kalıp yüksekliği 16 cm.’dir.)

2- Ahşaptan seri kalıp yapılması (arka yüzey tutucu kalıp) :

Proje ve şartnamesine göre, seri halde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taşınan beton ve betonarme münferit yapım işleri için, iç yüzleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden seri kalıp yapılması, sökülmesi, temizlenmesi, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  (Kalıp yüksekliği 25 cm.’dir.)

Arka yüzey tutucu kalıp, sokaklarda boş parsel olan alanlarda kullanılacaktır. Tüm sokaklarda uygulaması yoktur.

Kalıp malzemesi İdare tarafından verilecektir.

3-Tretuvar betonu yapımı (helikopter tipi perdah makinesi ile) :

İdare tarafından Dolgusu yapılmış, Yüklenici tarafından dolgunun sıkıştırma işlemi yapılmış ve kalıpları çakılmış kaldırım alanlarının kontrolü yapıldıktan sonra, görevli kontrol mühendisinin onayı olmadan beton dökümü işlemi yapılmayacaktır. Kaldırım alanlarına beton dökümü işlemi yapılırken kontrol mühendisi işin başında bulunacaktır. İmalatı yapılan her sokağın kaldırımı, kontrol mühendisinin tutmuş olduğu şantiye defterindeki imalatlar esas alınarak hakedişe eklenecektir. Kontrol mühendisinin başında bulunmadığı kaldırım imalatları kabul edilmeyecektir. Tretuvar yapımında kullanılacak hazır beton İdare tarafından verilecektir.

Uygun görülen kaldırım alanlarına hazır beton aralıksız olarak dökülecek ve her türlü titreşimden korunacaktır. Dökülen beton çelik mastar ile düzeltilecektir. Mastarlanan beton prizini tamamlamadan önce helikopter makinası ile 2 kez silimi işi yapılacaktır. 1. silim düzgün satıh sağlanması, 2. Silim ise parlak yüzey elde edilmesi amaçlı olacaktır.

Tamamlanan kaldırım beton kesme makinesi ile 5’er metre ara ile dikey olarak (derz) kesim işlemi yapılacaktır.

PREFABRİK BETON BORDÜR TAŞI DÖŞEMESİ YAPIM ŞARTLARI

A- Taban:

Bordürler yerine konulmadan önce istenilen eğim,yön ve kot değerlerinde sıkıştırılmış ve sağlam bir taban hazırlanmış olacaktır. Bütün gevşek ve taban malzemesi olarak kabul edilmeyen malzeme kaldırılarak yerine seçilmiş iyi malzeme konulacaktır. Taban tabakası iyi bir şekilde sıkıştırılarak düzgün bir hale getirilecektir.

B- Yerine Koyma:

Bordürlerin birleşim yerleri minimum 300 kg/m³ çimento içeren harçla, 2,5 cm yi geçmeyecek derzler oluşturacak şekilde düzgün bir şekilde kapatılacaktır.

Yapılan imalatlardan sonra oluşacak çökme ve bozulmaların tamiratı yüklenici tarafından yapılacaktır.

- MAKİNE – EKİPMAN ve TEKNİK PERSONEL:

  - Perdah (Helikopter) Makinesi– 4 adet (3 adet tepsi 100 cm, 1 adet tepsi 70 cm)

  - Jeneratör – 1 adet

  - Beton Kesme Makinesi – 1 adet

  - Forklift- 2 adet

  - Kırkayak veya Tır 1 adet

  - Kompaktör veya el silindiri 2 adet

  - İnşaat Mühendisi ve Harita Mühendisi  - 1 adet

- İşin süresi: 300 (Üç Yüz) takvim günüdür.