| .ÖBF-… | VİNİL DÖŞEMELİ KATLANIR SALON KOLTUĞU (VIP KOLTUĞU) TEMİN VE YERİNE MONTAJI YAPILMASI |
| --- | --- |
| BİRİMİ | Adet |
| DETAYLI TARİFİ |  |

- Ürünlerin metal aksamında korozyon; metal aksamın önce çelik bilyelerle kumlanması, ardından zinko astar yapılması ve ardından elektrostatik boya yapılması ile tamamen önlenecektir. Metal aksamın korozyon dayanımı 500 saatlik tuzlu su sisi testi ile tespit edilecek, test sonucunda ISO 4628 korozyon kriterleri standardına uygun olduğu belirlenecektir.

- Korozyon önlemi olarak ayrıca 304 kalite paslanmaz krom çelik cıvatalarla monte edilecektir.

- Koltuklar paylaşımlı ayaklar ve plastik kolçaklarla monte edilecektir.

- Ürünlerin çizilme ve yırtılması arkalıkta ve oturak altındaki plastik kapaklarla önlenecektir.

- Suni derinin renk solmasına karşı 2 yıl garantili olduğu belgelenmelidir.

- Suni deri, sünger ve koruyucu plastik kapakların FR (Flame retardant additives) katkısı ile alev alması geciktirilmiş olacaktır.

- Koltuklar, holiganlar tarafından kırılma ve sökülmeye dayanıklı olarak üretilecektir.

- Otomatik kapanma yay olmadan ağırlık merkezi sayesinde sağlanmalıdır.

- Oturma yeri ve sırt kısmı kavisli ve ergonomik yapıda üretilmelidir.

- Koltuk kapalı iken görünen koltuk numarası alanı bulunmalıdır.

- Koltukların basamağa sabitlemesi için; basamak alnı 4 noktadan delinecek, delikler temizlenip çelik dübel yerleştirildikten sonra paslanmaz krom çelik cıvata ile koltuklar basamağa bağlanacaktır. Böylelikle her yükseklikteki basamakta istenilen oturma yüksekliği sağlanacaktır.

- Üretici firmanın ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi, koltuklar için TSE EN 12727 (Seviye 4) ve TSE EN 13200-4 Kalite Belgeleri sunulacaktır.

- Renk : İdarenin belirlediği renkte imalat yapılacaktır.

- Koltuk Üretim Yöntemi: Kalıpta şekillendirilmiş minimum 55 dansite (+/- %5) dökme sünger ve üzeri suni deri kaplı olacaktır.

- Koltuk Ölçüleri:

- Genişlik		: 50-55 cm

- Oturak Derinliği		: 43-46 cm

- Yerden yüksekliği		: 85-95 cm, olacaktır.

- Sünger özellikleri :

- Ağırlık / Yoğunluk 	: 55 kg / m3 (+/- % 5)

- Yanmazlık		: MVSS 302

- Suni Deri Özellikleri :

- İçerik		: % 2 PU , % 84 PVC , % 7 Polyester , % 7 Pamuk

- Ağırlık		: Minimum 550 gr / m2

- Kalınlık		: Minimum 1,25 mm

- Işık Haslığı		: Grade 7 (ISO 105B02)

- Sürtünme Dayanımı	: Class 5 (ISO 105X12)

- Yanmazlık		: BS5852 (CRIB 5)