ISINMA AMAÇLI FINDIK KÖMÜRÜ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kömür ; yıkanmış ve elenmiş olarak torbalar içerisinde ve kömür torbası üzerinde ;kömür ithal eden ve satışa sunulan firmanın ismi ve haberleşme adresi, vs. Çevre ve Orman bakanlığından alınmış kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, kimyasal ve fiziksel özellikleri yazılı olmalıdır.
2. İdare gerekli gördüğü takdirde ; Kömürün Çevre ve Orman Bakanlığı, çevre referans laboratuarı ya da bakanlık tarafından akreditesi yapılmış laboratuarlarda tahlil/analizini yaptırabilecektir. Yaptırılacak tahlil/analizine ait ücret ve bütün giderler ile alınacak numunelere ait ambalajların temini yükleniciye ait olacaktır.
3. Satın alınacak kömür yüklenici ve idare görevlileri tarafından tartıya götürülecektir. (Tartılar idare tarafından belirlenecektir.)
4. Satın alınacak kömür idarenin belirleyeceği yerlere mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir. Bu saatler dışında ve hafta sonları teslim alınmayacaktır.
5. Satın alınacak kömürün nakliye, istifleme, tartı, işçi ücretleri, analiz ücretleri ve diğer giderler yükleniciye aittir. Bunun için hiçbir hak talep edilmeyecektir.
6. Satın alınacak kömürler en fazla 25 KG'lık torbalar halinde olacaktır. Torba için ayrıca herhangi ödeme yapılmayacaktır.
7. Alınacak kömür aşağıdaki özeliklerde olacaktır.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fındık Kömürü Özellikleri** | **Limit Değerler** |
| Toplam Kükürt (kuru bazda) | : En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans) |
| Alt Isıl Değer (kuru bazda) | : En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans) |
| Uçucu Madde (kuru bazda) | : % 12-31 (+2 tolerans) |
| Toplam Nem (orijinalde) | : En çok % 10 (+1 tolerans) |
| Kül (kuru bazda) | : En çok %16 (+2 tolerans) |
| Boyut (satışa sunulan) | : 10-18 mm ( en çok ±% 10 tolerans) |
|  |  |