**AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.**

**KIŞLIK KIYAFET VE AYAKKABI**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**Madde 1: Konu**

Bu şartname Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan personeller için ihtiyaç duyulan Kışlık Kıyafet ve Ayakkabı satın alınması kapsamında teknik detayları ile teknik sınırları belirler.

**Madde 2: Taraflar**

Bu teknik şartname metninde idare Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. mal alımına teklif veren ve sözleşme imzalanan firmaya yüklenici olarak adlandırılmıştır.

# Madde 3: Miktar ve Teknik özellikler

KIŞLIK KIYAFET

**3.1. Kazak-1**

* Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
* %100 pamuk penye kalite 3 iplik kumaştan üretilecektir.
* l0 yaka model olacaktır. Etek ucu, kol ucu ve yakası aynı renk kaşkorse kumaştan üretilecektir.
* kol evi ve omuz kısımlarında gazi dikişi ile baskı dikişi uygulanacaktır.
* rengini idare belirleyecektir.
* ön ve arka kısmında idarenin uygun göreceği şekilde 3m reflektif Aydın büyükşehir belediyesi logosu baskı olacaktır.
* Baskı ön göğüs üstüne gelecek şekilde, logo dikey olarak kullanılarak uygulanacaktır.
* Baskı arkada sırt kısmından başlayacak şekilde yerleştirilecek, dikey olarak büyük ebatta uygulanacaktır.
* 222 adet olacaktır.

**3.2. Kazak-2**

* Aski - Temizlik Birimi
* %100 pamuk -40/1 iplikten, pike kumaştan, 190gr/metrekare kumaştan olacaktır.
* (Beyaz) sol ön tarafta T.C Aydın Büyükşehir Belediyesi amblemi ve yazısı, sağ tarafta ise Aski Genel Müdürlüğü amblemi ve Aski Genel Müdürlüğü yazısı olacaktır.
* Arka tarafta T.C Aydın Büyükşehir yazısı olacaktır.
* 42 adet olacaktır.

**3.3. Kazak-3**

* Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
* Malzeme 3 iplik şardonsuz olacaktır.
* Penye kalitesi en az %80 pamuk olacaktır.
* Etek kol yaka kaşkorse olacaktır. Uzun kollu olacaktır.
* Yakadan eteğe sax mavi renkli olacaktır.
* kol ve etek banlarının eni 5 cm olacaktır.
* ön yüzü sol üst kısımda Aydın Büyükşehir Belediyesi yazısı ve Logosu olacak, toplam yüksekliği: 11 cm olacaktır.
* Sax mavi(polo yaka) 3 adet, Beyaz(polo yaka) 17 adet ve beyaz(sıfır yaka) 4 adet olacaktır.
* Toplam 24 adet olacaktır.

**3.4. Kazak-4**

* Aski Genel Müdürlüğü
* Uzun kollu, %80 pamuk, %20 polyester olacaktır.
* Arka kısmında gece görüşü için fosforlu olacak şekilde ‘ASKİ’ ibaresi yazılacaktır.
* Renk idarece belirlenecektir.
* Teslimat yapılırken aşağıdaki daire isimlerine göre paketleme yapılacaktır.
* Aski İçmesuyu ve kanalizasyon dairesi başkanlığı; 1412 adet
* Aski Etüt ve plan proje dairesi başkanlığı; 8 adet
* Aski Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı; 274 adet
* Aski Abone İşleri Dairesi Başkanlığı; 400 adet
* Aski Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı; 194 adet
* Toplam 2288 adet olacaktır.

**3.5. Kazak-5**

* Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
* Sıfır yakalı olacaktır.
* Malzeme 3 iplik şardonsuz olacaktır.
* Penye kalitesi en az %80 pamuk olacaktır.
* Etek kol yaka kaşkorse olacaktır.
* yakadan eteğe beyaz renkli olacaktır.
* kol ve etek banlarının eni 5 cm, yaka banlarının eni 2,5 cm olacaktır.
* ön yüzü sol üst kısımda Aydın Büyükşehir Belediyesi yazısı ve Logosu olacak , toplam yüksekliği : 11 cm olacaktır. Arka yüzünde ise Aydın Büyükşehir Belediyesi yazısı ortalanacak ve toplam boyutları;
* XS Beden: 25 cm
* S Beden: 25 cm
* M Beden: 27 cm
* L Beden: 27 cm
* XL Beden: 30 cm
* XXL Beden: 30 cm
* 3XL Beden: 30 cm yüksekliğinde olacaktır.
* 202 adet beyaz ve 54 adet sax mavi olacaktır.
* Toplam 256 adet olacaktır.

**3.6. Kazak-6**

* Güvenlik Birimi
* Kumaş 4 veya 5 kanallı %100 polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı metrekarede 245 gr +-5 g/metrekare olacaktır. Örgü lacoste/kappa desen şeklinde olacaktır.
* Gri renk olacaktır.
* Yaka kısmı (telalı) olacak, yaka uçları gizli düğmeli, pat zarf dikişi ve iki düğmeli olacaktır. Pat kısmı iki adet düğmeli olacaktır.
* İç kısım şardonlanmış olacaktır.
* Yaka kısmı ve kol ağzı füme renk olacaktır. Kol ağzı ribana olacaktır.
* Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.
* Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.
* Sırt kısımda etrafı siyah sargılı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.
* Sağ kol 2,5x9 cm ebatında yarım ay özel güvenlik yazılı arma olacaktır.
* Ön ve arka bedende(yanlarda), ön omuz kısmında 3mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan recme veya çift iğne dikiş olacaktır.
* Sol kol kısmında dirsek ile omuz arasında eni 2,5 cm boyu 9 cm olacak şekilde kol arması dikilir.
* 358 adet olacaktır.

**3.7. Kazak-7**

* + Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  + sıfır yakalı, gümüş gri renkte olacaktır.
  + Malzeme 2 iplik şardonlu olacaktır. Kumaş ağırlığı en az 260 gr/m2 olacaktır.
  + Penye kalitesi %100 pamuk olacaktır.
  + Etek kol yaka kaşkorse olacaktır.
  + kol ve etek banlarının eni 5 cm, yaka banlarının eni 2,5 cm olacaktır.
  + ön yüzü sol göğüs kısımda ve arka yüzünde istenilen bedenlere uygun boyutlarda Aydın Büyükşehir Belediyesi logosu basılacaktır.
  + Logolar beyaz renkte ve nakış işlemeli olacaktır.
  + Logo yıkanmaya ve yıpranmaya dayanıklı olacaktır.
  + 94 adet olacaktır.

**3.8. Kazak-8**

* Semitreyler ve Aktarma İstasyonu
* %65 pamuk, %35 polyester 320 gr penye kumaştan yarım slim kalıbında sırt kısmında her birimin kendine özel nakışı bulunacaktır
* Sol kol üzerinde 2 adet kalemlik yeri yapılacaktır.
* 26 adet olacaktır.

**3.9. Kazak-9**

* Ulaşım Dairesi Başkanlığı
* 2(iki) İplik polo yaka olacaktır.
* Kol ve yakada sweatshirt rengine uygun manşet kullanılacaktır.
* Ürünlerin ön ve arka tarafında “Aydın Büyükşehir Beldiyesi” logoları nakış ile işlenecektir.
* gri renkte olacaktır. Yakası lacivert renkte olacaktır.
* kumaşları %100 pamuk 30-1 penye iplik dokuma olup haslık değerleri aşağıdaki tablodaki değerleri taşıyacaktır.
* kumaşı 30/1 %100 pamuk penye iplik dokumalı olacaktır.
* Renk haslıkları terlemede, ışıkta, kuru ve yaş sürtmelerde en az 3-4 olacaktır.
* 434 adet olacaktır.

**3.10. Kazak-10**

* Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
* Sıfır yakalı olacaktır.
* Malzeme 3 iplik şardonsuz olacaktır.
* Penye kalitesi en az %80 pamuk olacaktır.
* Etek kol yaka kaşkorse olacaktır.
* yakadan eteğe **saks mavi** renkli olacaktır.
* kol ve etek banlarının eni 5 cm, yaka banlarının eni 2,5 cm olacaktır.
* ön yüzü sol üst kısımda Aydın Büyükşehir Belediyesi yazısı ve Logosu olacak, toplam yüksekliği :11 cm olacaktır.
* XS Beden: 25 cm
* S Beden: 25 cm
* M Beden: 27 cm
* L Beden: 27 cm
* XL Beden: 30 cm
* XXL Beden: 30 cm
* 3XL Beden: 30 cm yüksekliğinde olacaktır.
* 28 adet olacaktır.

**3.11. Kazak-11**

* Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
* %100 pamuk penye kalite 3 iplik kumaştan üretilecektir.
* 0 yaka model olacaktır. Etek ucu, kol ucu ve yakası aynı renk kaşkorse kumaştan üretilecektir.
* kol evi ve omuz kısımlarında gazi dikişi ile baskı dikişi uygulanacaktır.
* rengini idare belirleyecektir.
* ön ve arka kısmında idarenin uygun göreceği şekilde reflektif Aydın büyükşehir belediyesi logosu baskı olacaktır.
* Baskı arkada sırt kısmından ortalanarak yerleştirilecek, logo dikey olarak büyük ebatta uygulanacaktır.
* uzun kollu olacaktır.
* 400 adet olacaktır.

**3.12. Kazak-12**

* Denizcilik Dairesi Başkanlığı
* Göğüsten yakaya fermuarlı, siyah renkte apoletli en az %50 yün imal edilmiş, şekilde belirtilen kazaklar kullanılacaktır. Göğüs kısmının sol tarafında Aydın Büyükşehir Belediyesi kurumsal arması yer alacaktır.
* 10 adet olacaktır.

**3.13. Kazak-13**

* İtfaiye Dairesi Başkanlığı
* 3 iplik 320 gr / m2 3 iplikten penyeden imal olacaktır.
* Yakalar yarım fermuarlı olacaktır.
* Bel kuplarında ve omuz altlarında kırmızı biye takılacaktır.
* Etek kısmında merserize ribana bulunacaktır.
* Sırt kısmında Aplikeli, nakışlı, reflektörlü yazı olarak AYDIN İTFAİYESİ (yazı boyutu harf başına 7x5,5 cm ebadında ) yazacaktır.
* Nakış sargıları lacivert olacaktır.
* Sağ kolda Türk Bayrağı 3D (7 cm yuvarlak cırtlı) olacaktır.
* Sol kolda İl arması 3D olacaktır.
* Sağ ve Sol göğüste itfaiye arması 3D (cırtlı) olacaktır.
* Rütbeli personel için sağ ve sol kolda rütbe olacaktır (Çavuş).
* Rütbeli personel için omuz apoletler (1.kalite alpaka kumaştan) olacaktır. (Müdür ve Amir)
* Ürünler idarece verilen listedeki beden ölçülerine göre yapılacak olup adı soyadına göre ayrı ayrı paketlenecektir.
* 400 adet olacaktır.

**3.14. Kazak-14**

* Destek Hizmetleri-Temizlik
* Erkek personel için 30 adet bayan personel için 14 adet ön ve arkasında Aydın Büyükşehir Belediyesi yazılı logonun altında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yazılı siyah renk olacaktır.
* Uzun kollu olacaktır.
* Yuvarlak yaka olacaktır.
* %100 pamuklu penye kumaş olacaktır.
* Bedenler ayrıca belirtilecektir.
* Görseller ayrıca gönderilecektir.
* Alımı yapılan tişörtlere tarafımızca tasarlanan logo basım işlemi uygulanacaktır.
* 44 adet olacaktır.

**3.15. Kazak-15**

* Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* Bisiklet yaka olacaktır.
* Lacivert renk olacaktır.
* -Uzun Kollu Pamuklu kumaştan olacaktır.
* Sol göğüs bölgesinde küçük, sırt tarafında büyük amblem basılacaktır. Amblem beyaz renkte baskı tipi olacaktır.
* Üzerinde idare tarafından verilen Aydın Büyükşehir Belediyesi amblemi olacak.
* 570 adet olacaktır.

**3.16. Kazak-16**

* Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* Lacivert renk olacak
* Polo yaka olacaktır.
* %100 pamuk terletmeyen kumaştan olacaktır.
* Sol göğüs bölgesinde küçük, sırt tarafında büyük amblem basılacaktır. Üzerinde idare tarafından verilen beyaz renkli Aydın Büyükşehir Belediyesi amblemi olacak.
* 570 adet olacaktır.

**3.17. Kazak-17**

* Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
* uzun kollu ve kışlık (mevsimine uygun) kazak (uzun kollu pamuklu kazak) en az %100 pamuklu malzemeden imal edilmiş ve yakalı olacaktır.
* Logo beyaz renkte ve serigrafik baskı olacaktır. Logo yıkanmaya ve yıpranmaya dayanıklı olacaktır. Üst kumaş ağırlığı en az 260 gr/m2 olacaktır.
* 360 adet kurumsal olan mavi renk
* 120 adet kurumsal olan gri-siyah renk
* Toplamda 480 adet olacaktır.

**3.18. Kazak-18**

* + - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
    - Teknik Saha Personeli
    - Erkek personel için 12 adet, ön ve arkasında Aydın Büyükşehir Belediyesi yazılı logonun altında kırmızı renkte “TEKNİK” yazılı siyah renk olacaktır.
    - Uzun kollu olacaktır.
    - Yuvarlak yaka olacaktır.
    - %100 pamuklu penye kumaş olacaktır.
    - Bedenler ayrıca belirtilecektir.
    - Görseller ayrıca gönderilecektir.
    - Alımı yapılan tişörtlere tarafımızca tasarlanan logo basım işlemi uygulanacaktır.
    - 12 adet olacaktır.

**3.19. Kazak-19**

* + - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
    - Saha Personeli
    - Erkek personel için 25 adet, ön ve arkasında Aydın Büyükşehir Belediyesi yazılı logonun altında “KÜLTÜR” yazılı siyah renk olacaktır.
    - Uzun kollu olacaktır.
    - Yuvarlak yaka olacaktır.
    - %100 pamuklu penye kumaş olacaktır.
    - Bedenler ayrıca belirtilecektir.
    - Görseller ayrıca gönderilecektir.
    - Alımı yapılan tişörtlere tarafımızca tasarlanan logo basım işlemi uygulanacaktır.
    - 25 adet olacaktır.

**3.20. Kazak-20**

* Tıbbi Atık ve Sterilizasyon
* En az %65 pamuk, % 35 polyester en az 320 gr penye ve **üç iplik** kumaştan yarım slim kalıbında ​sırt kısmında her birimin kendine özel nakışı bulunacaktır.
* Sol kol üzerine iki adet kalemlik yeri yapılacaktır.
* arkasında “ **T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık”** yazısı olacak.
* Sağ cep üzerinde personellerin “isim soy isim” yazılacaktır.
* 24 adet olacaktır.

**3.21. Pantolon-1**

* Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
* Kışlık pantolon 7/7 %100 cotton pamuklu kumaşa yağ ve su iticilik (teflon) kaplaması yapılmış malzemeden üretilcektir.
* Pantolon modeli yandan kargo cepli, arkası iki kapaklı cepli, kumpas cepli ve beli lastikli model olacaktır.
* Pantolon kemeri 5 cm olacaktır. Köprü genişlikleri 6,50 cm olacaktır.
* Pantolon diz hizasında ilave dikilmiş, pantolon kumaşından içi koruyucu malzeme dolgulu dizlik olacaktır.
* Pantolon dizliğinin altında 2 sıra halinde 5 cm lik 3 m reflektör şerit dikilecektir.
* Pantolon yan cep üzerinde Aydın büyükşehir belediyesi logosu nakış olarak yapılacaktır. Logo dikey olarak kullanılarak uygulanacaktır.
* Pantolonların rengini idare belirleyecektir.
* Pantolonların adetleri ve beden dağılımı idare tarafından bildirilecektir.
* 222 adet olacaktır.

**3.22. Pantolon-2**

* Aski -Temizlik Birimi
* %22 viskon, %78 polyester, 240gr/metrekare, %100 polyester – tivil astardan, 110gr/metrekare kumaştan olacaktır.
* Lacivert renk olacaktır.
* 21 adet olacaktır.

**3.23. Pantolon-3**

* Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
* Pantolon kumaşı alpaka kumaş olacaktır.
* Pantolon modeli yandan çiftli cepli, beli lastikli, boru paça olacaktır.
* Yan cepte Aydın Büyükşehir Belediyesi logosu olacaktır.
* Lacivert renkte olacaktır.
* Tüm dikişleri çift iğne olacaktır.
* 20 adet olacaktır.

**3.24. Pantolon-4**

* Aski Genel Müdürlüğü
* Yanlardan iki cepli, arkada iki adet dikişli cepler olacaktır. Kemer ve palaska takmaya uygun bel yapısında dikilecektir.
* Kumaş sağlam, kolay tutuşmayan ve solmayan cinsten olacaktır.
* Pantolon kumaşı %65 (+/-5) polyester %35 (+/-5) pamuk reaktif boya ile işlenmiş iplikten dokunmuş temiz ve defosuz olacaktır. Dikiş ipliği uygun renkte olacaktır.
* Teslimat yapılırken aşağıdaki daire isimlerine göre paketleme yapılacaktır.
* Aski İçmesuyu ve kanalizasyon dairesi başkanlığı; 649 adet
* Aski Etüt ve plan proje dairesi başkanlığı; 4 adet
* Aski Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı; 137 adet
* Aski Abone İşleri Dairesi Başkanlığı; 400 adet
* Aski Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı; 97 adet
* Toplam 1287 adet olacaktır.

**3.25. Pantolon-5**

* Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
* Pantolon kumaşı lacivert renkte, %100 koton kanvas, su ve yağ iticilik verilmiş EN ISO 24920, güç tutuşurluk EN ISO 531, ışığa karşı hassaslığı EN ISO 105-B02, kopma mukavemeti EN ISO 13934-1, yırtılma mukavemeti EN ISO 13937-4 standartlarında olacaktır.
* Pantolon modeli yandan çiftli cepli, bel iki yandan 5 cm lastikli, önden fermuarlı, arka sağ cep kapaklı cırtlı, sol cep körüklü telsiz uyumlu kapaklı cırtlı diz hizası üstünde yanda sağda ve solda körüklü cep, dış kapaklı cırtlı olacaktır.
* Pantolon alt ucundan 30 ve 40 cm üzerinde çepeçevre 5 cm eninde 2 adet birinci sınıf gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) reflektif şerit bulunacaktır.
* 128 adet olacaktır.

3.26. Pantolon-6

* Güvenlik birimi
* Kumaş 220 gr +- 10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az %64 polyester +-5, %33 pamuk +- 5, %3 elastan +- 1 ripstop dokuma kumaş olacaktır.
* Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş 3/4 değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, yıkama haslığı 4, sürtünme haslığı kuru 4, sürtünme haslığı yaş 3/4 olacaktr. Bu değerler minimum olacaktır.
* Füme renk olacaktır.
* Arkada iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo yan cep olacaktır.
* Pilesiz olacaktır.
* Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.
* Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.
* Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır.
* 179 adet olacaktır.

**3.27. Pantolon-7**

* + Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  + Pantolon 7/7 gabardin kumaştan imal edilmiş olacak ve indantren boyalı haki yeşil renkte olacaktır.
  + Kumaş rengi; mont ve yelek ile aynı tonda olacaktır.
  + Pantolon kumaşı % 100 pamuk olup, kumaş ağırlığı en az 400 ± 10 g/m2 olacaktır.
  + Pantolon kemeri 4 cm genişliğinde olup, her iki yanı lastikle daraltılmış olacaktır. Eşit aralıklarla yerleştirilmiş 6 cm boyunda 6 adet kemer köprüsü olacaktır.
  + Ön patta gizli metal dişli ve dipli kumaş rengine uygun fermuar olacaktır. Kemerde bir adet metal düğme olacaktır.
  + Pantolonun üst yanlarından birer adet yarma cep, arka sağ ve solda dıştan takma kapaklı cep, sağ ve sol yanda dıştan takma komando cep ve cep kapağı olacaktır. Cebin ağzına kumaş rengine uygun Amerikan cırtı dikilecektir. Cep başlangıçları punteriz dikişli olacaktır. Cep kumaşları pantolon kumaşından olacaktır.
  + 94 adet olacaktır.

**3.28. Pantolon-8**

* Semitreyler ve Aktarma İstasyonu
* Rips stop kumaştan imal edilmiş üzerinde ındetren kaplama olacak şekilde reflektör dikili yandan kargo cepli cep kapaklarında her birimin kendine özel nakış işlemesi olacak şekilde arkada çift cep ve kapaklı olacak şekilde imal edilecektir. Bel kısmı yarım lastik diz altı iki adet 3 cm fosfor yapılacaktır.
* 26 adet olacaktır.

**3.29. Pantolon-9**

* Ulaşım Dairesi Başkanlığı
* Pantolon 2 diz üstü 2 yan cep 2 arka cep olmak üzere toplamda 6 ceplidir. Ana renk gri olup cep kapakları saks mavi kurum logosu içinde olan renkle uyum sağlayacaktır.
  + - Pantolonların diz altında standart boyutlarda saks mavisi ve reflektif biye 2 sıra olarak dikilecektir.
    - Pantolon kumaş değerleri aşağıdaki değerleri taşıyacaktır. Pantolon kemer yerlerine kurumun isteğine bağlı olarak en az 4 cm’lik çekmeyen pamuklu lastik monte edilecektir.
    - Kemer için en az 6 adet köprü dikilecek, cep astarlı iyi kalite 1. Sınıf malzemeden yapılacaktır.
      * 50/50 polyester pamuk indatren boya
      * Sürtme haslığı: ISO 105 X 12 Yaş.3-4 Kuru: 3-4
      * Yıkama haslığı: ISO 105 C06 3-4 Lekelenme Renk değişimi 3-4
      * Ter haslığı: ISO 105 B02 4-5
      * 434 adet olacaktır.

**3.30. Pantolon-10**

* Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanlığı
* Pantolon kumaşı **gri renkte,** %100 koton kanvas, su ve yağ iticilik verilmiş EN ISO 24920, güç tutuşurluk EN ISO 531, ışığa karşı hassaslığı EN ISO 105-B02, kopma mukavemeti EN ISO 13934-1, yırtılma mukavemeti EN ISO 13937-4 standartlarında olacaktır.
* Pantolon modeli yandan çiftli cepli, bel iki yandan 5 cm lastikli, önden fermuarlı, arka sağ cep kapaklı cırtlı, sol cep körüklü telsiz uyumlu kapaklı cırtlı diz hizası üstünde yanda sağda ve solda körüklü cep, dış kapaklı cırtlı olacaktır.
* Pantolon alt ucundan 30 ve 40 cm üzerinde çepeçevre 5 cm eninde 2 adet birinci sınıf gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) reflektif şerit bulunacaktır.
* Ürün görsel ve hazırlanan numune ile aynı nitelikte olacaktır.
* 14 adet olacaktır.

**3.31. Pantolon-11**

* Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
* Kışlık pantolon %100 koton pamuklu kumaşa yağ ve su iticilik (teflon) kaplaması yapılmış malzemeden üretilecektir.
* İş pantolonun sağ ve sol diz alt kısmında reflektör bulunacaktır. İş pantolonları kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle, düzgün bir şekilde dikilecek dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır. Pantolonları oluşturan kumaş parçalarında ton farklılığı olmayacaktır. Başlangıç ve bitiş yerleri sağlamlaştırılacaktır. İş pantolonu suda çekmeyecek, solmayacak, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilir olacaktır. Paçalar 1,5 cm kıvrılmış olacaktır. İş pantolonlarının üst sağ ve solda birer adet arka sağ ve solda birer adet cep bulunacaktır. Arka cepler kapaklı olacaktır.
* Pantolonların bolluğu (diz, paça) pantolon beden numarasına uygun olacaktır. Pantolon kemer genişliği yaklaşık 4 cm ve köprü genişliği yaklaşık 5 cm olacak, kemerde 7 adet köprü ve 1 adet kemer tespit köprüsü olacaktır. Renk idare tarafından belirtilecektir.
* 200 adet olacaktır.

**3.32. Pantolon-12**

* İtfaiye Dairesi Başkanlığı
* İndentrenli (renkatmaz) rips stop kumaştan 225 gr / m2 imal edilecektir.
* Lacivert renkte olacaktır.
* Kemer köprüleri palaskaya uygun olacak şekilde 5 cm genişliğinde en az 6 adet olacaktır.
* Yan cepler kargo pantolon şeklinde kapaklı cep olacaktır, kapakların üzerinde nakış işlemeli olarak gri renkli İTFAİYE yazısı bulunacaktır. Kapakların uçları oval kesilmiş olacaktır.
* Paçalarda 25 cm boyunda 14 sıra aplikeli bantlı olacaktır. İşleme sıralamaları bir ters bir düz olacaktır.
* Belde beden ayarlamalı lastik düzenek yapılacaktır.
* Pantolon 8 parçadan (2 parça ön, 2 parça ön diz takviyesi, 2 parça arka, 2 parça arka conta) oluşacaktır.
* Ön baldır kısmında birer adet sağ ve solda gizli cep olacaktır. 8 cm giriş ağzı 17 cm boy olacaktır.
* Ürünler idarece verilen listedeki beden ölçülerine göre yapılacak olup adı soyadına göre ayrı ayrı paketlenecektir.
* 200 adet olacaktır.

**3.33. Pantolon-13**

* Destek Hizmetleri-Temizlik
* 7 bayan 15 erkek personel için outdoor pantolon olacaktır.
* Siyah renk olacaktır.
* Dayanıklı su itici (DWR) kaplama olacaktır.
* Kemer halkaları ile bel bandı olacaktır.
* Önde iki adet fermuarlı cep olacaktır.
* Arka fermuarlı cep olacaktır.
* Yanlarda güvenlikli fermuarlı cep olacaktır.
* Kumaş % 100 polyester olacaktır.
* Profesyonel olacaktır.
* Pantolonların iç yüzeyinde ısı yalıtımı için astar olacaktır.
* Alımı yapılan pantolonların cep kısmına tarafımızca tasarlanan basım işlemi uygulanacaktır.
* Bedenler ayrıca belirtilecektir.
* Görseller ayrıca gönderilecektir.
* Rüzgâr koruması olacaktır. Hava girişinin sınırlandırma özelliği olacaktır.
* Su geçirmez rüzgâr geçirmez nefes alabilen dış katman özelliği olacaktır.
* 22 adet olacaktır.

**3.34. Pantolon-14**

* Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* Lacivert renk olacaktır.
* Cepler fermuarlı olacaktır.
* Reflektörlü Tip olacaktır.
* 8 adet olacaktır.

**3.35. Pantolon-15**

* Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* Lacivert yada füme renk ve su geçirmez olacaktır.
* 12 adet olacaktır.

**3.36. Pantolon-16**

* Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
* Pantolon en az % 100 pamuklu gabardin kumaş, bel arka tarafı lastikli olacak ve en az 3 cm fosforlu şerit bulunacak olup, pantolon kumaşı 7/7 Kanvas Gabardin %100 pamuklu olacaktır.
* 360 adet kurumsal mavi renk
* 120 adet kurumsal gri-siyah
* Toplam 480 adet olacaktır.

**3.37. Pantolon-17**

* + - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
    - Teknik(saha) personel
    - erkek personel için outdoor Pantolon olacaktır.
    - Siyah renk olacaktır.
    - Dayanıklı su itici (DWR) kaplama olacaktır.
    - Kemer halkaları ile bel bantı olacaktır.
    - Önde iki adet fermuarlı cep olacaktır.
    - Arka fermuarlı cep olacaktır.
    - Yanlarda güvenlikli fermuarlı cepler olacaktır.
    - Paçaların katlanabilirlik özelliği olacaktır.
    - Kumaş: % 100 polyester olacaktır.
    - Profesyonel olacaktır.
    - Pantolonların iç yüzeyinde ısı yalıtımı için polar iç astar olacaktır.
    - Alımı yapılan pantolonların cep kısmına tarafımızca tasarlanan logo basım işlemi uygulanacaktır.
    - Bedenler ayrıca belirtilecektir.
    - Görseller ayrıca gönderilecektir.
    - Rüzgâr koruması olacaktır. Hava girişini sınırlandırma özellikli olacaktır.
    - Su geçirmez, rüzgâr geçirmez nefes alabilen dış katman özellikli olacaktır.
    - 35 adet olacaktır.

**3.38. Pantolon-18**

* + - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
    - Erkek konservatuvar
    - Siyah olacaktır.
    - %98 pamuk %2 elasten gabardin olacaktır.
    - Alımı yapılan pantolonların sol ön cep üstüne tarafımızca tasarlanan logo basım işlemi uygulanacaktır.
    - Bedenler alım işlemi yapılırken bildirilecektir.
    - 20 Adet olacaktır.

**3.39. Pantolon-19**

* Tıbbi Atık ve Sterilizayon
* Rips stop kumaştan imal edilmiş üzerinde ındentren kaplama olacak şekilde reflektör dikili yandan kargo cepli cep kapaklarında her birimin kendine özel nakış işlemesi olacak şekilde arkada ve yanlarda çift cep ve kapaklı olacak şekilde imal edilecektir.
* Bel kısmı yarım lastik diz altı iki adet **3 cm** fosfor yapılacaktır.
* Pantolonların beli lastikli olup eğilme, çömelme gibi durumlarda esneyebilecek özellikte olacaktır.
* Pantolonların sol yan cebinin kapağına tesiste çalışsan personellerin “İsim soy isim” ,sağ yan cebinin kapağına ise “Tıbbi Atık” yazılacaktır.
* 24 adet olacaktır.

**3.40. Yelek-1**

* Aski Genel Müdürlüğü
* Yelek önden fermuarla kapanır olacaktır. Önde; alttan başlayan ve yakaya kadar olan (kumaş rengine uygun) T10 plastik dişli, separe bir fermuar kullanılacaktır. Fermuar uzunluğu her bedene göre değişik olacaktır.
* Önde; sol ve sağ göğüste dıştan takma bir cep; bir de cep kapağı olacaktır. Cebin ağzına kumaş rengine uygun Amerikan cırtı dikilecektir. Cep başlangıcına punterez dikişi yapılmalıdır.
* Ön altta; iki yanda 2 adet flato cep olacaktır.
* Yelek içine 90 (+-10) gram elyaf kapitone olacaktır.5x5 baklava deseni olacaktır.
* Yeleğin sırtında ve göğsünde reflektif şeritler olacaktır. 5 cm genişliğinde yansıtıcı reflektif şerit TS EN ISO 20471:2013 standardına uygun olacaktır.
* Yeleğin sırtına reflektif transfer baskı ile ‘AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ yazısı olacaktır. Ve ön kısmında sol göğüs cep üzerine ‘ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ amblemi olacaktır.
* Teslimat yapılırken aşağıdaki daire isimlerine göre paketleme yapılacaktır.
* Aski İçmesuyu ve kanalizasyon dairesi başkanlığı; 692 adet
* Aski Etüt ve plan proje dairesi başkanlığı; 4 adet
* Aski Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı; 137 adet
* Aski Abone İşleri Dairesi Başkanlığı; 200 adet
* Aski Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı; 97 adet
* Toplam 1130 adet olacaktır.

**3.41. Yelek-2**

* + Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  + Yelek softshell kumaştan imal edilmiş olacak ve haki renkte olacaktır.
  + Yelek kumaşı kumaş ağırlığı en az 300 ± 10 g/m2 olacaktır.
  + Yelek; su ve rüzgar geçirmez olacaktır.
  + Önden fermuarla kapanır olacak ve alttan yelek kemerinin bitiminden başlayan ve yakaya kadar olan kumaş rengine uygun kemik dişli separe fermuar olacaktır.
  + Ön alt kısımda iki adet fermuarlı flato cep, iç kısmında ise sağ ve solda iki adet fermuarlı cep olacaktır.
  + Yelek içine en az 120 gram astarlı elyaf kapitone olacak ve 7x7 baklava deseni olacaktır.
  + Yeleğin ön göğüş kısmında (göğüs şeridi ile aynı hizada) 5 cm eninde birinci sınıf gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) reflektif şerit olacaktır.
  + Yeleğin ön yüzü sol göğüs kısımda ve arka yüzünde istenilen bedenlere uygun boyutlarda kurum tarafından bildirilecek olan Aydın Büyükşehir Belediyesi logosu basılacaktır.
  + Logo beyaz renkte ve reflektif transfer baskı olacaktır.
  + Logo yıkanmaya ve yıpranmaya dayanıklı olacaktır.
  + 47 adet olacaktır.

**3.42. Yelek-3**

* Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
* Yelekler birinci kalite %100 polyester kumaştan dikilecektir. Ön ve arka kısmında reflekte kumaştan şeritler bulunacaktır.
* Renkleri koyu mavi ve ya lacivert olacak reflektif şeritleri gri olacaktır.
* Yeleklerin ön ve arka alt kısımlarında çift ve arka kısımda logonun altında birer adet olmak üzere reflektif şeritler bulunacaktır.
* Yeleklerin sırt kısmında ve ön sol üst tarafında rahatça görülebilecek şekilde beyaz renkte Aydın Büyükşehir Belediyesi resmi logosu bulunacaktır. Logo yıkanmaya ve yıpranmaya dayanıklı olacaktır.
* 14 adet olacaktır.

**3.43. Yelek-4**

* Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* İç malzemesi polar ve dışı elyaftan yapılmış kolsuz yelek olacak.
* Önden fermuarlı, cepleri fermuarlı olacak
* Lacivert olacak. Polar iç kısmı turkuaz renkte olacaktır.
* Üzerinde idare tarafından verilen Aydın Büyükşehir Belediyesi Logosu basılı olacaktır.
* Yelekler bay ve bayan olarak bedeniyle birlikte idarece bildirilecektir.
* Önde ve arkada reflektör şeritler olacaktır.
* 285 adet olacaktır.

**3.44. Yelek-5**

* Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
* Yelek ana renk sarı olup kolsuz ve avcı model olacaktır. Yelek üzerinde solda tek kapaklı cep kapağı saks mavi renginde olacak. Yelek tamamen astarsız olacak, yelek göğüs üst kısmı ve alt etek kısmı 5 cm lik reflektör biye monte edilecek.
* Yelek ön sol göğüs üzerinde ve arka sırt kısmında kurumun logosu saks mavisi renginde nakışlama sistemiyle yapılacak.

Yelek kumaşı teknik özellikleri: 65/35 polyester pamuk atkı %-1.5 çözgü %-2

Yaş sürtme haslığı: 2-3

Kuru sürtme haslığı: 4-5

* 200 adet olacaktır.

**3.45. Yelek-6**

* Ulaşım Dairesi Başkanlığı
* Yelek ana renk sarı olup kolsuz ve avcı model olacaktır.
* Yelek üzerinde solda tek kaplı cep kapağı saks mavi renginde olacak.
* Yelek tamamen astarsız olacak, yelek göğüs üst kısma ve alt etek kısma 5 cm lik reflektör biye monte edilecek.
* Yelek ön ve arka sırt nakışları kurum resmi rengi olan saks mavi remginde olacaktır.
* Yelek kumaşı 65/35 polyester atkı %-1.5 çözgü %-2, yaş sürtme haslığı 2-3, kuru sürtme haslığı 4-5
* 434 adet olacaktır.

# 3.46. Gömlek-1

* Semitreyler ve Aktarma İstasyonu
* Gömlekte fosfor olmayacak, ön sol tarafta bir adet cep olacak, sol cep üzerinde T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Logosu, gömleğin arkasında T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü yazacak.
* 26 adet olacaktır.

**3.47. Gömlek-2**

* Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
* atölyede çalışan ustalar için, atölyede çalışmaya uygun özellikte olacaktır. İş gömlekleri kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle, düzgün bir şekilde dikilecek dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır.
* Gömleği oluşturan kumaş parçalarında ton farklılığı olmayacaktır. Başlangıç ve bitiş yerleri sağlamlaştırılacaktır. İş gömleği suda çekmeyecek, solmayacak, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilir olacaktır. İş gömleğinin sağ ve sol ön göğüs hizasında 13,5x15 cm ebadında kapaklı ve kapağı çıtçıtlı cepler bulunacaktır. İş gömleklerinin ön tarafı düğmeli olacaktır. İş gömleklerinin kol uçlarındaki manşetler kumaş renginde düğmeli ve çıtçıtlı olacaktır. Renk, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ logo ve yazısı idare tarafından belirtilecektir.
* 50 adet olacaktır.

**3.48. Mont-1**

* Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
* Mont kanvas %65 pamuk, %35 polyester kumaşa yağ ve su iticilik (teflon) kaplaması yapılmış malzemeden üretilcektir.
* Mont önden tip 10 fermuar, üzeri pat kapatmalı ve patlar bedene 4 adet çıt çıt ile tutturulacaktır.
* Mont önde göğüs hizasında iki adet kapaklı kargo cepli, alt kısmında ise fleto cepli olacaktır.
* Göğüs cepleri üzerinde ve fleto ceplerin alt kısmında 3 m reflektör 5 cm lik reflektör şerit dikilecektir. Bu ön ve arkada aynı hizada uygulanacaktır.
* Mont kolları ribana manşetli olacaktır.
* Mont içi 180 gr. Kapitone astarlı olacaktır.
* Montların astar kısmında sol tarafta fleto ağızlı iç cep olacaktır.
* Montun ön göğüs cebinde ve arka sırt kısmında Aydın büyükşehir belediyesi logosu baskı olacaktır.
* Montların rengini idare belirleyecektir.
* Montların adetleri ve beden dağılımı idare tarafından bildirilecektir.
* 111 adet olacaktır.

**3.49. Mont-2**

* Aski Genel Müdürlüğü
* Mont önden fermuarla kapanır olacaktır. Önde; alttan mont kemerinin bitiminden başlayan ve yakaya kadar olan(kumaş rengine uygun) T10 plastik dişli, separe bir fermuar kullanılacaktır. Fermuar uzunluğu her beden göre değişik olacaktır.
* Fermuarı üstten kapatacak şekilde, pat ulunacaktır. Patın alt başlama yerine, ortaya ve üst kısma olmak üzere kumaş rengine uygun 3 adet Amerikan cırtı dikilecektir.
* Önde; sağ ve sol göğüste dıştan takma bir cep, birde cep kapağı olacaktır. Cebin ağzına kumaş rengine uygun Amerikan cırtı dikilecektir. Cep başlangıcına punterez dikişi yapılmalıdır.
* Ön altta; iki yanda 2 adet flato cep olacaktır. mont kemerinde sağ ve sol yanda 4 cm genişliğinde lastik (lastik gergin olarak 20 cm uzunluğunda) bulunacaktır.
* Mont kolları manşetli olacaktır. Amerikan cırtı dikilecektir.
* Montun içinde kollar dahil elyaf kapitone olacaktır. 5x5 baklava deseni olacaktır.
* Montun sırtında ve göğsünde reflektif şeritler olacaktır. 5 cm genişliğinde yansıtıcı şeritler, mont-pantolonda kullanılan reflektif şerit TS EN ISO 20471:2013 standardına uygun olacaktır.
* Mont sırtına reflektif transfer baskı ile ‘AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ yazısı olacaktır. Ve ön kısmında sol göğüs cep üzerine ‘ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ amblemi olacaktır.
* Teslimat yapılırken aşağıdaki daire isimlerine göre paketleme yapılacaktır.
* Aski İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı; 706 adet
* Aski Etüt ve Plan Proje Dairesi Başkanlığı; 4 adet
* Aski Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı; 137 adet
* Aski Abone İşleri Dairesi Başkanlığı; 200 adet
* Aski Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı; 97 adet
* Toplam 1144 adet olacaktır.

**3.50. Mont-3**

* Semitreyler ve Aktarma İstasyonu
* Montun kumaşı, %93 pes, %7 elestan 300 gr nefes alabilir özellikte olacak olup, içinde 150 gr kapitone ile desteklenmiş olacaktır. Mont sökülüp takılabilir kapüşonlu olup, 1 adet cep, 3 adet dış cep sol cep üzeri T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Logosu, montun arkasında da T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şb. Müdürlüğü yazacak. Montun belinde 5 cm, kolunda 3 cm fosfor olacak. Montların sırtındaki yazı özel nakış işlemesi olacaktır. Kol ve Patlarda düğmeler ilik düğmeli, bel lastikli olacak şekilde hazırlanacaktır.
* 26 adet olacaktır.

**3.51. Mont-4**

* Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
* Montlar oksford su geçirmez kumaştan yapılacaktır.
* Montlar koyu mavi ve ya lacivert olacak üzerindeki reflektif şeritler gri olacaktır.
* Montların iç kısmında polar astar, ara kısımda elyaf tabaka bulunacak, önü fermuarlı ve boyun şeridine kadar kapanabilir olacaktır.
* Montun sırt kısmında rahatça görülebilecek şekilde Aydın Büyükşehir Belediyesi resmi logosu. Logo yıkanmaya ve yıpranmaya dayanıklı olacaktır.
* Montlarda iç kısımda ve ön sol üst kısımda birer adet, ön alt kısımda ise iki adet olmak üzere uygun büyüklükte cep bulunacaktır.
* Montların kol manşetleri ve bel kısımları ayarlanabilir olacaktır.
* Personele teslim edilen ürünlerin bedenlerine uygun olmadığı anlaşılması durumunda gerekli tadilat işlemi firma tarafından yapılacak ve bunun için ayrıca bedel talep edilmeyecektir.
* 14 adet olacaktır.

**3.52. Mont-5**

* Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
* Mont %65 pamuk, %35 polyester kumaşa yağ ve su iticilik (teflon) kaplaması yapılmış malzemeden üretilecektir.
* Mont önden fermuar, üzeri pat kapatmalı ve patlar bedene 4 adet çıt çıt ile tutturulacaktır.
* Mont alt kısmında sağ ve solda fleto cepli olacaktır.
* Göğüs hizasında ve arkada 5 cm lik reflektör şerit dikilecektir. Bu ön ve arkada aynı hizada uygulanacaktır.
* Mont kolları ribana manşetli olacaktır.
* Mont içi 180 gr. Kapitone astarlı olacaktır.
* Montların astar kısmında sol tarafta fleto ağızlı iç cep olacaktır.
* Montun ön göğüs sol tarafında ve arka sırt kısmında Aydın büyükşehir belediyesi logosu baskı olacaktır.
* Montların rengini idare belirleyecektir.
* 200 adet olacaktır.

**3.53. Mont-6**

* + Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  + Mont softshell kumaştan imal edilmiş olacak ve haki renkte olacaktır.
  + Mont kumaşı kumaş ağırlığı en az 300 ± 10 g/m2 olacaktır.
  + Mont; su ve rüzgar geçirmez olacaktır.
  + Önden fermuarla kapanır olacak ve alttan mont kemerinin bitiminden başlayan ve yakaya kadar olan kumaş rengine uygun kemik dişli separe fermuar olacaktır.
  + Ön alt kısımda iki adet fermuarlı flato cep, iç kısmında ise sağ ve solda iki adet fermuarlı cep olacaktır.
  + Mont içine en az 120 gram astarlı elyaf kapitone olacak ve 7x7 baklava deseni olacaktır.
  + Montun ön göğüş kısmında (göğüs şeridi ile aynı hizada) 5 cm eninde birinci sınıf gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) reflektif şerit olacaktır.
  + Montun ön yüzü sol göğüs kısımda ve arka yüzünde istenilen bedenlere uygun boyutlarda kurum tarafından bildirilecek olan Aydın Büyükşehir Belediyesi logosu basılacaktır.
  + Logo beyaz renkte ve reflektif transfer baskı olacaktır.
  + Logo yıkanmaya ve yıpranmaya dayanıklı olacaktır.
  + 47 adet olacaktır.

**3.54. Mont-7**

* Destek Hizmetleri-Temizlik
* Erkek personel için 15 adet bayan personel için 7 adet outdoor mont.
* Dayanıklı su itici (DWR) kaplama olacaktır.
* Montun kollarında fermuarlı cepler olacaktır.
* Montun ön göğüs kısmında iki adet fermuarlı cep olacaktır.
* Montun yanlarında fermuarlı cepler olacaktır.
* Kolların katlanabilir özelliği olacaktır.
* Kumaş % 100 polyester olacaktır.
* Profesyonel olacaktır.
* Bedenler ayrıca belirtilecektir.
* Görseller ayrıca gönderilecektir.
* Alımı yapılan montların ön cep kısmına tarafımızca tasarlanan logo basım işlemi uygulanacaktır.
* Montların arka sırt kısmında Aydın Büyükşehir Belediyesi ibaresi yazılacaktır.
* Montların iç yüzeyinde ısı yalıtımı için polar iç astar olacaktır.
* Rüzgar koruması olacaktır. Hava girişini sınırlandırma özellikli olacaktır.
* Su geçirmez rüzgâr geçirmez nefes alabilen dış katman özellikli olacaktır.
* 22 adet olacaktır.

**3.55. Mont-8**

* Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* Lacivert renk olacak.
* %100 polyester kumaş Nexgen Contour softshell olacaktır.
* Yağmur ve rüzgar geçirmez, kapüşonlu model olacak. Cepleri fermuarlı olacak.
* Üzerinde idare tarafından verilen Aydın Büyükşehir Belediyesi amblemi olacak.
* Montlar bedeniyle birlikte idarece bildirilecektir.
* 254 adet olacaktır.

**3.56. Mont-9**

* Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
* Ana renk saks mavi, etek ucu ön arka ve kol uçları koyu lacivert renk olacak. Kaban ön sol göğüs üzerinde ve arka sırt kısmında kurumun logosu beyaz renkte nakışlama sistemiyle yapılacak. Reflektör bant yerleri şekildeki gibi olacaktır.
* Montun sağ ve sol tarafında 1’er adet gizli cep iç kısmında sol tarafta fermuarlı cep yapılacak. İç kısmına kurumun renk ve gramaj onayı alınmak üzere en az 90 gramlık 5x5 iyi astarlı kapitone dikilmiş olacak. Kaban boğaza kadar fermuarla kapatılacak şekilde olacak. Ön fermuar kemik veya metal olup üstünde en 4 cm (mostro) parça dikilecek.

Kaban kumaşı teknik özellikleri:

Kumaş: %100 Pes Micro (Su iticilik özellikli)

Kumaş alt katman: Eva film kaplı (Su iticilik özellikli film laminasyon)

Ağırlık: En az 180 gr/m2

En çekme: En fazla % 3

Boy çekme: En fazla % 2

Yıkama haslığı: 3-4

* 200 adet olacaktır.

**3.57. Mont-10**

* + - Ulaşım Dairesi Başkanlığı
    - Mont sarı ve lacıvert renklerden oluşacaktır.
    - Su geçirmez olacak, iç astarı polar kumaştan olacaktır.
    - Yakada gizli fermuar ve kapşon olacaktır.
    - Montta yanlarda iki cep, üstte bir göğüs cebi olacaktır.
    - Montun önünde, arkasında ve kollarında reflektif şeritler kullanılacaktır.
    - Montun önünde rengine uygun fermuar ve çıt çıt olacaktır.
    - Montun ön yüzünde sol göğüs yerinde ve arka yüzünde sırt bölgesinde “Aydın Büyükşehir Belediyesi” logoları bulunacaktır.
    - Montlar fermuarlı çıkarılabilir kapüşonlu olacaktır.
    - Kumaş: %100 Pes Micro (Su iticilik özellikli)
    - Kumaş alt katman: Eva film kaplı (Su iticilik özellikli film laminasyon)
    - Ağırlık: En az 180 gr/**m²**
    - **En çekme: En fazla %3**
    - **Boy çekme: En fazla %2**
    - **Yıkama haslığı: 3-4**
    - 434 adet olacaktır.

**3.58. Mont-11**

* + Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
  + %100 polyester içi polar, kolları fermuarlı çıkarılıp takılabilen ve polar olacaktır. Mont sökülüp takılabilir kapüşonlu olup, Sweatshirt ve montun arkasında da T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik Şube Müdürlüğü yazılı olacak yazılı kısımları beyaz renkte olacak. Montun belinde 5 cm, kolunda en az 3 cm fosfor olacak.
  + 180 adet mavi renk
  + 60 adet gri-siyah
  + Toplam 240 adet olacaktır.

**3.59. Mont-12**

* + - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
    - Teknik(saha) outdoor mont olacaktır.
    - Siyah renk olacaktır.
    - Dayanıklı su itici (DWR) kaplama olacaktır.
    - Montun kollarında fermuarlı cepler olacaktır.
    - Montun ön (göğüs) kısmında iki adet fermuarlı cep olacaktır.
    - Montun yanlarında fermuarlı cepler olacaktır.
    - Montun iç kısmında fermuarlı cep olacaktır.
    - Kolların katlanabilirlik özelliği olacaktır.
    - Kumaş: % 100 polyester olacaktır.
    - Profesyonel olacaktır.
    - Bedenler ayrıca belirtilecektir.
    - Görseller ayrıca gönderilecektir.
    - Alımı yapılan montların ön cep kısmına tarafımızca tasarlanan logo basım işlemi uygulanacaktır.
    - Montların arka (sırt) kısmında Aydın Büyükşehir Belediyesi ibaresi yazılacaktır.
    - Montların iç yüzeyinde ısı yalıtımı için polar iç astar olacaktır.
    - Rüzgâr koruması olacaktır. Hava girişini sınırlandırma özellikli olacaktır.
    - Su geçirmez, rüzgâr geçirmez nefes alabilen dış katman özellikli olacaktır.
    - 15 adet olacaktır.

**3.60. Mont-13**

* + - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
    - Erkek konservatuvar outdoor
    - Siyah-füme renk olacaktır.
    - Suya ve soğuğa dayanıklı kumaştan olacaktır.
    - Çıkarılabilir ayarlanabilir kapşonu olacaktır.
    - Ön boydan fermuarı, yanlarda fermuarlı cep olacaktır.
    - Sol göğüs bölgesinde dikine fermuarlı cep olacaktır.
    - %100 Polyester olacaktır.
    - Alımı yapılan montların ön ve arka kısmına tarafımızca tasarlanan logo ve yazı basım işlemi uygulanacaktır.
    - Sahne sanatlarında kullanılmak üzere görsel açıdan profesyonel olacaktır.
    - 20 Adet olacaktır.

**3.61. Elbise-1**

* Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
* Pantolon ve kazak olmak üzere iki parçadan oluşacaktır. Pantolon en az % 100 pamuklu gabardin kumaş, bel arka tarafı lastikli olacak ve en az 3 cm fosforlu şerit bulunacaktır; üst uzun kollu ve kışlık (mevsimine uygun) sweatshirt (uzun kollu pamuklu kazak) en az %100 pamuklu malzemeden imal edilmiş ve yakasız olacaktır. Sweatshirt arkasında da T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi yazılı olacak yazılı kısımları siyah renkte olacak. Kıyafet kurumsal logoda yer alan sarı renkte olacaktır.
* 400 takım olacaktır.

**3.62. Polar-1**

* Denizcilik Dairesi Başkanlığı
* Siyah düz renk, fermuarlı, gizli iki cepli, % 100 Polyester, dik yaka, normal kalıp şekilde belirtilen polar kullanılacaktır. Göğüs kısmının sol tarafında Aydın Büyükşehir Belediyesi kurumsal arması yer alacaktır.
* 10 adet olacaktır.

**3.63. Polar-2**

* Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* Lacivert renk, polar kumaştan olacak.
* Önden komple fermuarlı hırka tipi olacak.
* Dik yakalı olacak.
* Cepleri fermuarlı olacak.
* Ön cep tarafında beyaz renkte nakış işlemeli idare tarafından verilen Aydın Büyükşehir Belediyesi amblemi olacak.
* Kıyafetler bay ve bayan olarak bedeniyle birlikte idarece bildirilecektir.
* 36 adet olacaktır.

**3.64. Polar-3**

* + - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
    - Erkek konservatuvar polar
    - Siyah-füme renk olacaktır.
    - Soğuğa karşı koruyabilecek özellikte olacaktır.
    - Ön boydan fermuarı, yanlarda fermuarlı cep olacaktır.
    - %100 Polyester hafif ve esnek kumaştan olacaktır.
    - Alımı yapılan polarların ön ve arka kısmına tarafımızca tasarlanan logo ve yazı basım işlemi uygulanacaktır.
    - Sahne sanatlarında kullanılmak üzere görsel açıdan profesyonel olacaktır.
    - 20 Adet olacaktır.

**3.65. Tayt**

* + - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
    - Kadın mehteran takımı
    - Lacivert renkte olacaktır.
    - Pamuklu, likralı kumaştan olacaktır.
    - Nefes alabilen terletmeyen kumaş özelliğinde olacaktır.
    - Alımı yapılan taytlara tarafımızca tasarlanan logo basım işlemi uygulanacaktır.
    - 16 Adet olacaktır.

3.66. Yağmurluk-1

* Güvenlik birimi
* Malzeme cinsi kaplama hariç %100 polyester veya poliamid olacaktır.
* Doku:1/1 bezayağı olacaktır.
* Su itici özellikte olacaktır.
* Füme renginde olacaktır.
* 179 adet olacaktır.

**3.67. Yağmurluk-2**

* Semitreyler ve Aktarma İstasyonu
* Alt üst ayrı olacak kesinlikle su geçirmeyen olacak.
* Kolları, ayakları ve beli lastikli olacaktır.
* 26 adet olacaktır.

**3.68. Yağmurluk-3**

* Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
* Pantolon Yağmurluk ve ceket takım olacak
* Ense kısmında kapşon olacak
* 0,40mm kalınlığında ve yeşil renkli olacaktır.
* 111 adet olacaktır.

**3.69. Yağmurluk-4**

* Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
* Malzeme cinsi kaplama hariç %100 polyester veya poliamid olacaktır.
* Doku:1/1 bezayağı olacaktır.
* Su itici özellikte olacaktır.
* Mavi renkli olacaktır.
* 14 adet olacaktır.

**3.70. Yağmurluk-5**

* + Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  + Yağmurluk 0,50 Micron PVC-PU kumaştan üretilmiştir ve haki renkte olacaktır.
  + %100 su geçirmez olacaktır.
  + Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiş olacaktır.
  + Yırtılmaya dayanıklı olacaktır.
  + Önden fermuarlı olacaktır.
  + 47 adet olacaktır.

**3.71. Yağmurluk-6**

* İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
* Yağmurluk %100 Polyester, PVC Kaplı, su geçirmez kumaştan üretilecektir.
* Yağmurluk lacivert renkte olacaktır.
* Ön kapaması fermuarlı olacak ön iki tarafta cep bulunacaktır.
* Kapüşonlu olacaktır.
* Kapüşon etrafı ve kanal içi geçme kordon ve stoper bulunacaktır.
* Beden reflekte bantlı olacaktır
* Pardösü boy olacaktır.
* Sol göğüste ve sırt kısmında baskılı Aydın Büyükşehir Belediyesi resmi logosu bulunacaktır.
* 14 adet olacaktır.

**3.72. Yağmurluk-7**

* Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* Su geçirmez malzeme, diz altı boyda, kapüşonlu olacaktır.
* Darbeye yırtılmaya dayanıklı olacaktır.
* Reflektörlü yağmurluk olacak.
* Yağmurluklar bay ve bayan olarak bedeniyle birlikte idarece bildirilecektir.
* Bayan yağmurluklar belden büzgülü model olacaktır.
* 100 adet olacaktır.

**3.73. Yağmurluk-8**

* Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
* Reflektörlü yağmurluk % 100 polyester malzemeden imal edilmiş olacak ve rengi parlak sarı (flouresant sarı) olacaktır.

Reflektörlü yağmurluğun kol üst kısmı ve göğüs hizasında, önden ve arkadan görünmeyi sağlayacak en az 5 cm eninde ve çift sıra reflektif bant olacaktır.

* Reflektörlü yağmurluk yüksek görünürlükte malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Yağmurluğun yaka kısmında gizli başlık olacaktır.

Reflektörlü yağmurluğun fermuar kısmı pat ile kapanacak ve en az 5 yerinden çıtçıt ya da fermateks bant ile kapatılabilecektir. Fermuar boyu ~60 cm olacaktır.

Yağmurluğun ön alt kısmında sağ ve solda olmak üzere 2 adet kapaklı cep olacaktır.

Yağmurlukta, kol uçlarından ~8 cm içeriden başlamak üzere ~6 cm boyunda kol içine kaynakla ve /veya dikişle tutturulmuş ucu lastik büzgülü aynı malzemeden bir parça olacaktır.

İşaretleme TS EN ISO 13688:2013’e (EN 340) uygun olacaktır. 2.9- Yağmurluğun boyu ~120 cm (uzun tip) olacaktır.

* Yağmurluğun yaka bölümünde bilgilendirme ve beden etiketi bulunacaktır.

Yağmurluğun tüm birleştirme ve dikiş noktaları kaynak bant ile güçlendirilmiş olacaktır.

Yağmurluğun kaynaklı ve/veya dikişli olarak yapılan ek yerleri su geçirmeyecek ve mukavemetli olacaktır. Dikiş yerlerinde (kaynaklı ve/veya dikişli) kumaş büzülmesi ve potluk olmayacaktır.

Yağmurluk, TS EN 343 Sınıf 3 (su nüfuziyetine direnci) ve TS EN ISO 20471:2013 Class 3 (Reflektörlü bant) standartlarına uygun olarak imal edilecektir.

* 200 adet olacaktır.

**3.74. Yağmurluk-9**

* Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
* Dikişsiz kapşonlu olacaktır. Arka kısmında kurumsal logomuz ve *“Aydın Büyükşehir Belediyesi”* yazılı olacaktır.
* Diz altı olacaktır.
* 300 adet olacaktır.

**3.75. Eşofman Takımı-1**

* Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
* Clima Cool özelliğine sahip, eşofman takımlarının alt ve üst kısımları dalgıç kumaştan imal edilmiş olacaktır. (%92 polyester, %8 likra)
* Kumaş rengi lacivert olacaktır.
* Üst eşofmanın sol yaka kısmında, alt eşofmanın sol cep üstünde ve Aydın Büyükşehir Belediyesi logosu olacaktır.
* Arka sırt kısmında Aydın Büyükşehir Belediyesi yazacak
* Kumaşları havalandırmalı, terletmeyen ve ısıyı dengeleyici özellikte olacaktır.
* Sıcak su ile 30-40 derecede yıkanmaya dayanıklı olacaktır.
* Herhangi bir yerinde bulunan etikette kumaş özellikleri yazılı olacak.
* Üst kısmı önden fermuarlı, yandan iki cepli ve cepleri fermuarlı olmalı.
* İç astar file olacaktır.
* Kollar ve beli lastikli olacaktır.
* Alt eşofman yandan iki cepli ve cepleri fermuarlı, beli lastikli ve ipli olacaktır.
* Dikişler çift ve çekme yapmayan ipten dikilmiş olacaktır.
* 5 adet kadın(lacivert), 4 adet erkek(lacivert) ve 1 adet kadın(siyah), 1 adet erkek(siyah) kesim olacaktır.
* Toplam 11 takım olacaktır.

**3.76. Eşofman Takımı-2**

* + - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
    - Her biri alt, üst ve sweatshirt olmak üzere toplam 10 takım dar kesim eşofman satın alınacaktır.
    - Eşofman takımlarının 4 adedi bayan kesim, 6 adedi erkek kesim olacaktır.
    - Eşofman takımlarının alt ve üst kısımları dalgıç kumaştan imal edilmiş olacaktır (%92 polyester,%8 likra).
    - uzun kollu pamuklu kumaştan ter emici özellikli bisiklet yaka olacaktır.
    - İdare tarafından belirlenecek örneğe uygun renkte ve Aydın Büyükşehir Belediyesi logosu ve yazı baskısı olacaktır.
    - Eşofman takımlarının üst parçasının arka kısmında Aydın Büyükşehir Belediyesi yazılı logonun altında “KÜLTÜR MERKEZLERİ” yazılı olacaktır.
    - Görseller ayrıca gönderilecektir.
    - Ürünlerin bedenleri ayrıca yüklenici firmaya verilecektir.
    - 10 takım olacaktır.

**3.77. Uniforma**

* Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
* Hemşire üniforması olacaktır.
* Alt ve üst parçalar aynı renk ve kumaştan üretilecektir.
* Terletmeyen Terikoton kumaştan imal edilecektir.
* Terikoton takımın üst yaka kısmı V şeklini andırır, kol oyuntusu olmayan, kolu bedenle bir çıkan düşük kollu olacaktır.(japone kol)
* Üst yaka kısmın arkasında formanın rengine zıt renk biye mevcut olacaktır.
* Üst kısmında 2'si etek bölümünde, 1'i de göğüs bölümde olmak üzere 3 adet cebi olacaktır. .
* Alt kısmında 2'si önde bulunan torba cep, 1'i de arkada cüzdan cep olmak üzere 3 adet cebi
* Alt kısım klasik kesim pantolon paçası şeklinde olacaktır.
* Alt kısım lastikli ve ayarlanabilir bağcığa sahip olacaktır. Bağcık rengi değişiklik gösterebilir.
* Kumaş uygun oranlı olarak pamuk ve polyesterden dokunmuş olmalıdır.
* Çok hafif ve ince bir kumaş olmalıdır.
* Formalar çamaşır makinesinde 40 dereceye kadar yıkanabilme özelliğinde olmalıdır
* (lacivert) üniforma olacaktır.
* 11 adet olacaktır.

**3.78. Önlük-1**

* Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
* Bulaşık önlüğü olacaktır.
* Sert muşambadan imal edilmiş olacaktır.
* Su geçirmez, pvc malzemeden yapılmış olacaktır.
* Darbeye ve yırtılmaya dayanıklı olacaktır.
* Füme renk. Boyu min.110 cm olacaktır.
* (L) beden olacak.
* 30 adet olacaktır.

**3.79. Önlük-2**

* + Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  + Önlük beyaz renkte ve 185 gr/m2 ağırlıkta olacak ve beyaz alpaka kumaştan imal edilmiş olacaktır.
  + Hakim yaka olacaktır.
  + Kırışma ve sararma yapmamalı, kolay ütülenebilir olmalıdır.
  + İki yan cep ve sol gögüs cebi olacaktır.
  + Önlük ön kısmı kapaması için nikelden paslanmayan çıt çıt kullanılmalıdır (Bedene göre en az 5 adet).
  + Önlük arka kısmında kuşak olacaktır.
  + Önlükler; 38 beden (1 adet, bayan, S), 42 beden (1 adet, bayan, L), 54 beden (3 adet, erkek, XL) olacaktır.
  + Önlük boyu ise orta boy olacaktır. Etek Boyu 38 ve 42 bedenlerde 85 cm, 54 bedende 90 cm olacaktır.
  + Sol göğüs cebi üzerinde saks mavisi nakış işleme Aydın Büyükşehir Belediyesi logosu olacaktır.
  + 5 adet olacaktır.

**3.80. Önlük-3**

* Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* Aşçı önlüğü olacaktır.
* Önden Cepli kenarları biyeli
* Üzerinde idare tarafından verilen Aydın Büyükşehir Belediyesi amblemi olacak.
* Boy uzunlukları min.100 cm olacak.
* Lacivert renkte olacak.
* 200 adet olacaktır.

**3.81. Önlük-4**

* Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* Bulaşık önlüğü olacaktır.
* Sert muşambadan imal edilmiş olacaktır.
* Su geçirmez, pvc malzemeden yapılmış olacaktır.
* Darbeye ve yırtılmaya dayanıklı olacaktır.
* Füme renk. Boyu min.110 cm olacaktır.
* 60 adet olacaktır.

**3.82. Önlük-5**

* Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* Kasap önlüğü olacaktır.
* Sert muşambadan imal edilmiş olacaktır.
* Su geçirmez, pvc malzemeden yapılmış olacaktır.
* Darbeye ve yırtılmaya dayanıklı olacaktır.
* Kırmızı renk. Boyu min.110 cm olacaktır.
* 12 adet olacaktır.

**3.83. Önlük-6**

* Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* İş önlüğü olacaktır.
* Alpaka Kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
* 12 adedi beyaz renkte, 4 adedi kırmızı renkte olacaktır.
* Üzerinde idare tarafından verilen Aydın Büyükşehir Belediyesi amblemi olacak.
* 16 adet olacaktır.

**3.84. Önlük-7**

* + - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
    - Eğitmen önlük olacaktır.
    - Beyaz renkli olacaktır.
    - %35 Viscon% 65 Polyester karışımı kumaştan olacaktır.
    - Alımı yapılan önlüklerin sol ön göğüs kısmına tarafımızca tasarlanan logo basım işlemi uygulanacaktır.
    - Önlüklerin yanlarında cepler olacaktır.
    - 80 adet olacaktır.

**3.85. Bone**

* Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
* Maske anwoven materyalden yapılmış olmalı, alerji yapmamalı, kokusuz olmalıdır.
* Kolay tüylenmemelidir.
* Tüm dikişler ultrasonik olmalı, iplik dikişi olmamalıdır.
* 30 adet olacaktır.

**3.86. Şapka-1**

* Güvenlik birimi
* Kumaş pantolon kumaşıyla aynı renk olacaktır. Ripstop örgü desen olacaktır.
* Füme renk olacaktır.
* Filesiz(kışlık) olacaktır.
* Kep toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş dilim, dış bölümü, dokuma 7 cm çapında özel güvenlik logosu işlemeli, şapkanın kalan 4 dilimi kola fileli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir.
* Filesiz(kışlık) şapkanın metre kare ağırlığı en az220g/metre kare olacaktır.
* 179 adet olacaktır.

**3.87. Şapka-2**

* Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
* Ripstop örgü desen olacaktır.
* Saks mavi renk olacaktır.
* Filesiz (kışlık) olacaktır.
* Şapka toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş dilimin dış tarafı dokuma 5 cm çapında belediye logosu işlemeli olacaktır. Şapkanın kalan 4 dilimi kola fileli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir.
* Şapkanın metre kare ağırlığı en az 220g/metre kare olacaktır.
* 14 adet olacaktır.

**3.88.Şapka-3**

* Aypaş
* Ripstop örgü desen olacaktır.
* Saks mavi renk olacaktır.
* Filesiz (kışlık) olacaktır.
* Şapka toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş dilimin dış tarafı dokuma Aydın Büyükşehir Belediyesi yazısı işlemeli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir.
* Arka cırt kısmında 444 40 09 – aydin.bel.tr yazısı olacaktır.
* Şapkanın metre kare ağırlığı en az 220g/metre kare olacaktır.
* 20.000 adet olacaktır.

3.89. Bere-1

* Güvenlik birimi
* Malzeme cinsi %90 akrilik ve %10 yün olacaktır.
* En az 80 g/metre kare olacaktır.
* Füme renk olacaktır.
* Örgü yapısı dolu iğne ile 4 parça örme olacaktır.
* 179 adet olacaktır.

**3.90. Bere-2**

* Aski Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
* Bere kumaşı %100 polyester polar olacaktır.
* Bere çift kat olacak iç ve dış yüzü fırçalanmış mikro polar olacaktır.
* Bere ön yüzeyinde 5\*5 cm ölçülerinde ASKİ logosu bulunacaktır.
* Kumaş ağırlığı en az 200 gr/m2 olacaktır.
* 137 adet olacaktır.

**3.91. Bere-3**

* Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
* Ovarlok dikiş, ön kısım katlamalı, kumaşı %100 akrilik örme olacaktır. Bere ön kısmında logolu *“Aydın Büyükşehir Belediyesi”* yazılı olacaktır.
* 500 adet olacaktır.

**3.92. Apolet**

* Denizcilik Dairesi Başkanlığı
* Şeritli apolet olacaktır.
* Üzerinde sırma çıpa şekli işlenmiş, mavi renkte Aydın Büyükşehir Belediyesi logosunu ve hiyerarşiye göre işaretler taşıyan kumaştan üretilmiş şekilde görülen apoletler kazakların sağ ve sol omuzlarda 1’ er adet kullanılacaktır.
* 20 adet olacaktır.

**3.93. Kıyafet-1**

* Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* Aşçı kıyafeti olacaktır.
* Aşçı ceketi ve aşçı pantolonundan oluşacaktır.
* Uzun kollu olacaktır.
* Aşçı Ceketi beyaz renkte olacaktır. Aşçı Pantolonları Siyah –Beyaz pötikareli olacaktır.
* Üzerinde idare tarafından verilen Aydın Büyükşehir Belediyesi Logosu Nakış İşlemeli olacaktır.
* Önleri kenarları biyeleri, çıt çıtlı olacaktır.
* Terletmeyen kumaştan olacaktır.
* Kıyafetler bay ve bayan olarak bedeniyle birlikte idarece bildirilecektir.
* 16 takım olacaktır.

**3.94. Kıyafet-2**

* Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* Aşçıbaşı kıyafeti olacaktır.
* Alt -üst takım olacaktır.
* Uzun kollu olacaktır.
* 1 adet siyah renk, 1 adet beyaz renk olacaktır.
* Üzerinde idare tarafından verilen Aydın Büyükşehir Belediyesi Logosu Nakış İşlemeli olacaktır.
* 2 takım olacaktır.

**3.95. Tunik**

* + - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
    - Kadın mehteran takımı
    - Beyaz renk olacaktır.
    - Kısa kol olacaktır.
    - V yaka olacaktır.
    - %100 pamuklu penye kumaş olacaktır.
    - Alımı yapılan tuniklerin ön ve arka kısmına tarafımızca tasarlanan logo ve yazı basım işlemi uygulanacaktır.
    - 16 Adet olacaktır.

**3.96. Eldiven**

* + - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
    - Kadın mehteran takımı
    - Bordo renkte olacaktır.
    - %97 Polyester %3 Elastan olacaktır.
    - İç kısmı polar olacaktır.
    - Sahnede görselliğine uygun profesyonellikte olacaktır.
    - Parmak uçları kaydırmaz özellikte olacaktır.
    - 16 Adet olacaktır.

**AYAKKABI**

**3.97. Ayakkabı-1**

* Ayakkabılar kışlık olacak ve üretim tarihi son 1 yılı geçmeyecektir.
* Ayakkabılar kirli, nemli, küflü veya deforme şekilde olmayacaktır
* Bu model için tasarlanmış iş ayakkabıları TS EN ISO 20345:2011/S3 standardına uygun olacaktır.
* Ayakkabının saya kısmı deriden imal edilmiş olacaktır.
* Ayakkabıların ön kısmında  [TS EN ISO 22568-4](https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055047105102120088111043113104073088100087074118107082114075050079):2020’e uygun, çarpmaya ve malzeme düşmesine karşı uygun kompozit burun koruyucu, alt kısmında delinmeye karşı mukavemeti sağlayacak uygun, metal olmayan batmaya karşı dayanıklı KEVLAR ara taban bulunacaktır.
* Ayakkabıların kaydırmazlık sınıfı TS EN ISO 13287:2013’ye göre SRC olacaktır.
* İş emniyet ayakkabılarında bağcık delikleri dahil metal bulunmayacaktır.
* İş emniyet ayakkabıları anti statik özellikte olacaktır.
* İş emniyet ayakkabıları bağcıklı olacak ve ayakkabının saya kısmı ile dil kısmı üç taraftan boşluk kalmayacak şekilde dikilmiş olacaktır
* İş emniyet ayakkabılarının topuk kısmında, şok emici topuk bölgesi bulunacaktır.
* İş emniyet ayakkabılarındaki mostra aşağıdaki özelliklere sahip olacak ve üretici firma tarafından ürünlerin teslimi aşamasında bu husus belgelenecektir;
* Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan AİRFİLE iç astar özelliklerinde olmalıdır.
* Mostra anti statik özellikte olacaktır.
* Mostra ayakkabı giyeceği içerisinden çıkartılabilir olacaktır.
* Mostra ayakkabı giyeceği içerisinde kaymayacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
* Hem düşük hemde yüksek sıcaklıklara karşı ısı yalıtımı özelliği olacaktır.
* Mostranın topuk kısmında şok emici bölge olacak ve topuk kısmı mostranın diğer bölümlerine göre daha kalın olacaktır.
* Ökçe yüksekliği her çift ayakkabıda aynı olacaktır.
* Teslim edilecek ürünlerin etiket bilgileri ayakkabı içine dikilecek ve her bir ayakkabı kendi özel kutusunda etiket bilgilerini içerir şekilde olacaktır.
* Ayakkabı Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.
* Her iş emniyet ayakkabısı kutusunun üzerindeki etikette, ayakkabının sınıfı ve beden numarası yazılı olacaktır.
* Her iş emniyet ayakkabı kutusu içerisinde kullanma ve bakım talimatlarını içeren doküman yer alacaktır. Doküman Türkçe olacaktır.
* Ayakkabıların rengi ve tasarımı idare tarafından bildirilecektir.
* Teslimat yapılırken aşağıdaki daire isimlerine göre paketleme yapılacaktır.
* Fen İşleri Dairesi Başkanlığı; 111 çift
* Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı: 27 çift
* Aski - Temizlik Birimi; 21 çift (sportif tasarım)
* Aski İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı; 950 çift
* Aski Etüt ve Plan Proje Dairesi Başkanlığı; 4 çift
* Aski Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı; 137 çift
* Aski Abone İşleri Dairesi Başkanlığı; 200 çift
* Aski Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı; 97 çift
* Semitrey ve Aktarma İstasyonu; 13 çift
* Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı; 6 çift
* Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı; 200 çift
* Destek Hizmetleri-Temizlik; 22 çift (sportif tasarım)
* Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; 50 çift
* Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı; 200 çift
* Ulaşım Dairesi Başkanlığı; 217 çift
* Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı; 500 çift
* Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı; 15 çift (sportif tasarım)
* Tıbbi Atık ve Sterilizasyon; 16 çift
* Toplam 2786 çift olacaktır.

**3.98. Ayakkabı-2**

* Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
* Ergonomik taban yapısı olacaktır.
* Terletmeyecek sakatlığı önleyecek, üstü anorak bağcıklı ortopedik hafif ve yumuşak olacaktır.
* Anatomik iç taban şekillendirilmiş eva orta taban, taban kısmı basınç ayarlı poliüretan üst saya kısmı deriden imal edilmiş olacaktır.
* Kullanım yazılı orijinal etiketi üzerinde olan marka bilinirliği olan üst düzey spor ayakkabı olacaktır.
* 9 çift (lacivert beyaz) ve 2 çift (siyah beyaz) olacaktır.
* 11 çift olacaktır.

# 3.99. Ayakkabı-3

* Güvenlik Birimi
* Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktir.
* Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır.
* Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır.
* Saya derileri yanik, çuruk. Sırçası çatlamış ispire yarali. nokrali ye ateş damgali olmayacaktir. Derilerin sirçali tarafi ayakkabi disina gelecek sekilde kullanilacaktir.
* Saya imalatinda yarma ye manda deri kullanilmayacaktir.
* Botun içine iç taban konulacaktir. Ayrica her bir cift ayakkabı için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir.
* Mostra Sunger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yaptırılması ile imal edilmiş olacaktir.
* Bağciklar saya renginde; uzunlugu en az 120 cm ve bağ deliklerinden rahatça gecebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertlige ye sık ilmige sahip. yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktir ve kendiliginden kolayca açilmayacaktir. Bag uçlari en az 10 (on) mm uzunlugunda plastikisellüoit madde ile zimbalanacaktir. Bag uçlari iki parmak arasinda sikica tutulup kuvvetle cekildiginde zımbalanmış plastikisellüoit madde bagciktan ayrilmayacaktir. Aynica bir çift yedek bagcik verilecektir.
* Bağcıkları sabitlemek için dil kısmına sabitleme kolonu olacaktır.
* 179 çift olacaktır.

3.100. Ayakkabı-4

* İtfaiye Dairesi Başkanlığı
* Sayası nefes alabilir hakiki deriden imal edilmiş olacaktır.
* Tabanı:
  + Çift Yoğunluklu Enjeksiyon Taban Teknolojisine sahip olacaktır.
  + Antistatik olacaktır.
  + Şok / Enerji emici topuk bölgesi bulunacaktır.
* Tabanlığı anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir tabanlık olacaktır.
* Yaklaşık Ağırlık: 600gr (42 no için yaklaşık ağırlık) olacaktır.
* Siyah renkli olacaktır.
* EN ISO 20347 standartlarına uygun olacaktır.
* Yarım boy olacaktır.
* Dört mevsim kullanılabilir olacaktır.
* Yüklenici tarafından en az 1 yıl garantili olacaktır.
* Ürünler idarece verilen listedeki beden ölçülerine göre yapılacak olup adı soyadına göre ayrı ayrı paketlenecektir.
* 200 çift olacaktır.

**3.101. Ayakkabı-5**

* + - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
    - Kadın mehteran takımı
    - Topuklu olacaktır.
    - Lacivert renk olacaktır.
    - % 100 Hakiki deri olacaktır.
    - Su geçirmez özellikte olacaktır.
    - Ortopedik taban olacaktır.
    - Kullanıcı kaynaklı olmayan sorunlar için garanti kapsamlı olacaktır.
    - Çatlamalara karşı yanında bakım solüsyonları verilecektir.
    - Sahne sanatlarında kullanılmak üzere görsel açıdan profesyonel olacaktır.
    - 16 çift olacaktır.

3.102. Bot-1

* + Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  + İş güvenliği ayakkabısı EN ISO 20345 S3 stardartlarına uygun olacaktır.
  + Nefes alabilen hakiki deriden üretilmiş olacaktır.
  + Ayağa yabancı cisim batmasına karşın koruma sağlamak amacıyla ara taban olacaktır.
  + Antistatik, şok absorbsiyonu ve SRC kayma direncine sahip olacaktır.
  + 200 J'e kadar koruma sağlayan buruna (metal olmayan) sahip olacaktır.
  + Astarı ter emici, aşınmaya karşı dayanıklı malzemeden olacaktır.
  + Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir ,nefes alabilir tabanlığa sahip olacaktır.
  + Yükseklik yarım boy olacaktır.
  + 47 çift olacaktır.

**3.103. Bot-2**

* + - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
    - Kadın mehteran takımı
    - Bordo renk olacaktır.
    - % 100 Hakiki deri olacaktır.
    - Bağcıklı olacaktır.
    - Su geçirmez özellikte olacaktır.
    - Ortopedik taban olacaktır.
    - Kaymaz taban olacaktır.
    - Kullanıcı kaynaklı olmayan sorunlar için garanti kapsamlı olacaktır.
    - Çatlamalara karşı yanında bakım solüsyonları verilecektir.
    - Sahne sanatlarında kullanılmak üzere görsel açıdan profesyonel olacaktır.
    - 16 çift olacaktır.

3.104. Çizme-1

* Çizme TS EN ISO 20345:2011/ S5 standardına uygun imal edilmiş, SRC işaretleme TPU+PU(ELASTROMER TERMOPLASTİK VE POLİÜRETAN) sembol özelliklerine sahip onaylanmış kurumdan AT TİP inceleme belgesi olacaktır.
* Çizme saya yükseklikleri uzun konçlu çizmelerde 33+0,5 cm’den başlamak üzere her numaraya uygun boyda olacaktır.
* Çizmeler darbeye ve batmaya dayanıklı kevlar taban kompozit burun koruyucu olacaktır.
* Çizmelerin içi anti bakteriyel tekstil ile kaplanmış olacak ve mantar, bakteri oluşumunu engelleyecektir.
* Çizmelerde ter emici, ve anti bakteriyel tabanlık olacaktır. Her çift çizmeye ait aynı özelliklere haiz bir çift tabanlık olacaktır.
* Çizmeler çift olarak naylon poşet veya kutu ile ambalajlanacak, ambalajı üzerine imalatçı adı, çizme numarası, çizme tipi ve imalat tarihi(çeyreği, yılı) risk alanı, garanti belgesi onayını belirtir sembol yer alacaktır.
* Çizmelerin her biri üzerinde CE işareti gösteren markalama olacaktır. Ayrıca üretim yılı ve çizme numaraları da çizme üzerinde işaretlenmiş olacaktır.
* Semitreyler ve Aktarma İstasyonu; 13 çift
* Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; 47 çift (Haki renk)
* Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; 30 çift (Füme renk)
* Park ve Bahçeler; 200 çift
* Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı; 500 çift
* Tıbbi Atık ve Sterilizasyon; 8 çift
* Toplam 798 çift olacaktır.

**3.105. Çizme-2**

* Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
* Çizme; TS EN ISO 20345, TS EN 50321 standardında, CE belgeli olacaktır.
* Çizme rahat giyilip çıkarılabilmeli ve giyildiğinde personeli rahatsız etmemelidir.
* Çizme tabanı kaymayı önleyici şekilde, üstü ise pürüzsüz yapıda imal edilmelidir.
* Çizmeler yalıtkan malzemeden (kauçuk, sentetik kauçuk, lastik vb.) üretilmeli ve bilek kısmı çift kat olarak takviye edilmelidir.
* Çizme üzerinde; delik, çatlak, kalıp izi, buruşuk kabarcık, ezilme, dikiş ve iletken malzeme olmamalıdır.
* Çizme astarı örgülü veya dokunmuş kumaştan olacaktır.
* Çizme numaraları TSE'ye uygun olacaktır.
* Çizmeler 20000 V Elektriğe Dayanıklı olacaktır.
* Çizme kullanıcıyı mekanik risklere karşıda korumak amaçlı kompozit S4 veya S5 burunlu olacaktır.
* Çizme üzerinde; imalatçı firma adı ve sembolü, numarası, silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
* Çizme teslim tarihinden en fazla 6 ay önce üretilmiş olmalıdır.
* 6 çift olacaktır.

**3.106. Çizme-3**

* Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
* PVC Malzemeden üretilmiş içi polyester iplikten ince astar olacak
* Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya dirençli olacak
* EN ISO 20347 belgeli olacaktır.
* 111 çift olacaktır.

**3.107. Terlik-1**

* Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
* Hemşire terliği
* Suni deri olacaktır.
* Tabanı poliüretan olacaktır.
* Islak zeminde kaymayı önleyici taban yapısına sahip olacaktır.
* Boyası kanserojen madde içermemelidir.
* Ekstra taban yan dikişleri olacaktır.
* Burnu kapalı olacaktır.
* Lacivert renkli olacaktır.
* Topuk yüksekliği en az 3 cm olacaktır.
* 54 çift olacaktır.

**3.108. Terlik-2**

* Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* Lacivert renk, Önü kapalı, Sabo tipi terlik olacaktır.
* Kaydırmaz, ortopedik, kalın taban,
* Tabanı poliüretan malzemeden,
* Gövdesi, ortopedik fusbet üzerine deri kaplama,
* Ter emici özellikte olacaktır.
* Terlikler bay ve bayan olarak Numarasıyla birlikte idarece bildirilecektir.
* 36 çift olacaktır.

**Madde 4: teslim Yeri**

* İdare tarafından gösterilen yere teslim edilecektir.

**Madde 5: Diğer Hususlar**

* 1. Teslim edilen ürünlerde imalat hatası, yırtık, sökük, yama, potluk, renk farklılığı gibi kusurlar olmayacaktır.
  2. Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin her malzeme için vereceği beden ölçülerini gösterir listesine göre yüklenici firma üretim yapacaktır.
  3. Numuneler onayladıktan sonra 60 gün içerisinde malzemelerin tamamını yüklenici firma idareye teslim edecektir.
  4. Yüklenici firma her bir kalem için ve her bedenden birer numune üretecek ve idarenin onayını aldıktan sonra seri üretime geçecektir.
  5. Sevkiyatta herhangi bir sorun çıkmaması için malzemelerin cinslerine ve bedenlerine göre paketlenerek koli şeklinde idareye teslim edilecektir.
  6. Kolilerin üzerinde idarenin bildireceği dairelerin ismi yazacak ve yazılan yazı okunaklı şekilde olacaktır.
  7. Malzemelerde kullanılacak olan dikiş ipi kumaşla aynı renk olacaktır.
  8. Kıyafetlerdeki logo ve yazı tasarımları idarenin onayına sunulacaktır.
  9. Teknik şartnamede belirtilen malzemelerde idareden yazılı olarak onay alınmadan renk, beden, kumaş içeriği, kumaş cinsi, ve adetlerinde değişiklik yapılmayacaktır.
  10. Teslimat sırasında malzemelerin araçtan indirilmesinde ve istiflenmesinde yüklenici firmadan görevli en az üç personel bulunacaktır.
  11. Yanlış ve hatalı üretim sebebiyle idarece geri gönderilen ürünler bedelsiz olarak en geç 7 gün içerisinde değiştirilecek ve kargo bedeli yüklenici firmaya ait olacaktır.
  12. Kişisel Koruyucu Malzemelerin CE (AVRUPA STANDARLARINA UYGUNLUK) belgeleri, akredite kuruluşlardan alınarak numune ve malzeme tesliminde idareye verilecektir.
  13. Kişisel Koruyucu Malzemelerin yukarıda belirtilen tüm standartlara uygunluğunu belirten akredite kuruluşlardan alınmış test belgeleri Türkçe olarak numune teslim aşamasında tarafımıza teslim edilecektir.
  14. Kişisel Koruyucu Malzemelerin üretim tarihi son 1 yılı geçmeyecektir.
  15. Kişisel Koruyucu Malzemelerin Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
  16. Kişisel Koruyucu Malzemelerin yukarıda bahsi geçen TS EN standartlarına uygunluğunu belirten belgeler, akredite kuruluşlardan alınarak numune ve malzeme tesliminde idareye verilecektir.
  17. Kişisel Koruyucu Malzemelerin T.C. Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi)'nde yer alan marka ve ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  18. Kişisel Koruyucu Donanımlar; T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne uygun olacaktır.
  19. İdare tarafından belirlenen logo ve yazı tasarımları uygun olarak baskı yapılacaktır.