**Futbol Sahasında Kullanılacak Sentetik Çim,**

55mm Fifa Quality Sentetik Çim Teknik özellikleri,

İplik İplik Ham Maddesi : UV Dayanıklı, %100 Polietilen,

Monofilament İplik İplik Kalınlığı : min. 200 micron

İplik Ağırlığı : Her filament min. 2.000 dteks (düz veya omurgalı)

Taban Bezi Toplam Ağırlığı : min. 235 gr/m2 Çift kat veya Takviyeli taban bezi Sırt Kaplama

Sırt Kaplama : Carboxylated SBR Lateks min. 1000 gr/m2

Su Geçirgenlik : >300 mm/saat Hav Özellikleri Hav Boyu : Min. 55 mm

Toplam Hav Ağırlığı : min.1.400 gr/m2

Toplam Ağırlık : 2.700 gr/m2 (±%5)

İlmek Adedi : Min. 8.820 düğüm/m2

Püskül Çekme Direnci : ≥30Nm

Renk Hassaslığı : Fifa Quality standartlarına uygun olarak test edilmiş olacak.

UV Stabilizesi : Fifa Quality standartlarına uygun olarak test edilmiş olacak.

Aşınma : Fifa Quality standartlarına uygun olarak test edilmiş olacak. Renk Değişimi : Fifa Quality standartlarına uygun olarak test edilmiş olacak.

Dolgu Kum Tipi : Silis kum, kuru, torbalı, fırınlanmış