**AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNŞAAT MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

* Malzemelerin tamamı Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler İlçesi Merkez Üretim Şantiyesi veya idare tarafından belirlenecek Efeler İlçesi şantiyelerine indirilecektir.
* Malzemelerin tamamı listedeki tariflerine uygun olarak getirilecektir.
* Malzemeler üzerinde herhangi bir ezilme deformasyon vb. olmayacaktır. Deformasyon olmaması için gerekli her türlü önlemi almak yüklenicinin sorumluluğundadır.
* II. Grupta bulunan panel çit malzemeleri direkler, çit teller, bağlantı aparatları ve cıvataları dahil takım olarak teslim edilecektir.
* VI ve VII. Gruplarda bulunan seramik, tuğla,kiremit malzemeleri paletli ve gazbeton türü malzemeler paletli ve ambalajlı olarak gönderilecektir.
* İş ile ilgili yükleme, nakliye, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç vb. hertürlü giderleri yükleniciye aittir.
* Malzemenin nakliyesinde, firma nakliye araçlarına yapılan yüksek tonajlı yüklemelerin sorumluluğu tamamen yüklenici firmaya ait olacak ve bu konuda idaremizin hiçbir yükümlülüğü bulunmayacaktır.
* Malzemenin nakliyesi , boşaltılması ve istifi halinde her türlü olumsuzlukların doğurabileceği sonuçlardan ve gerekli güvenlik önlemlerini almakla yüklenici sorumludur.

**BETON KATKI ÇELİK DONATI TELİ (TUTKALLI)**

**ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1- İki ucu kancalı  
2- C 1008 sınıfı  
3- TS 10513 standartlarına uygun olacaktır.  
4- Çekme kopma mukavemeti min. 1100 N/mm²  
5- Demet halinde tutkallı  
6- 0,90 mm çapında, 6 cm uzunluğunda çelik tel olacak  
7- Malzeme Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı' na bağlı Ata O.S.B. Mahallesi Jandarma Caddesi No: 20 adresinde bulunan Merkez Üretim Tesislerine teslim edilecek olup yükleme ve boşaltma yükleniciye aittir.  
8- Malzeme 20 kg' lik torbalarda toplamda 40ton olacaktır.