**EMPRENYE ŞARTNAMESİ**

1- VAKUM SÜRESİ VE İLK VAKUM : İlk vakum 60 dak. veya daha fazla bir süre

içerisinde 63.5 cm civa sütununa yükselmelidir. Eğer vakum 63.5 cm’ ye 60 dak dan daha kısa sürede yükselirse vakum 60 dak tamamlanıncaya kadar devam ettirilmelidir.

2- KAZANIN ERİYİKLE DOLDURULMASI : Basınç kazanı tamamen emprenye çözeltisi

ile doldurulmalıdır. Doldurma tamamlanınca vakum

kesilmeli ve basınç başlamalıdır.

3- BASINÇ UYGULAMA : Ahşapların emprenye çözeltisini absorbe etmesi için en az 10.5 kg/cm2 olmalıdır.

4- SON VAKUM UYGULANIŞI : Madde 1 ve madde 2’ deki şartlar sağlandıktan 5

dakika sonra vakum başlamalıdır. Ve 15 dakika

uygulanmalıdır.

5- EMPRENYE KARIŞIM ORANI : Emprenye karışım oranı %3.5 olmalıdır.

( 350 lt/m3 = 16 kg/m3 kurutuz)

6- EMPRENYE KARIŞIM SICAKLIĞI : 30 C’ yi geçmemelidir.

7- DÜFUZ ORANI TAYİNİ : Diri odun kısmının % 75’ ine emprenye maddesi veya

en az 20 mm derinliğe kurutuz nüfuz etmelidir.

8- RUTUBET ORANI : Ahşap malzeme emprenye işlemi görmeden önce

rutubeti en çok % 30 olmalıdır.